ГОСТ 28874-2004

Группа И20

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ОГНЕУПОРЫ

Классификация

Refractories. Classification

МКС 81.080

ОКСТУ 1509

Дата введения 2006-01-01

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-97 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, применения, обновления и отмены"

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН ОАО "Санкт-Петербургский институт огнеупоров" (ОАО "СПбИО"), Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 9 "Огнеупоры"

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 26 от 8 декабря 2004 г.)

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан | AZ | Азгосстандарт |
| Армения | AM | Армстандарт |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
| Молдова | MD | Молдова-Стандарт |
| Российская Федерация | RU | Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии |
| Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
| Туркменистан | TM | Главгосслужба "Туркменстандартлары" |
| Узбекистан | UZ | Узстандарт |

4 В настоящем стандарте частично учтены требования стандартов:

- DD ENV 1402-95, часть 1 "Неформованные огнеупоры. Введение и определения" - в части раздела 7 (7.4.1) и приложения Б;

- BS EN 12475-98, часть 1 "Классификация плотных огнеупорных изделий. Алюмосиликатные изделия";

- BS EN 12475-98, часть 2 "Классификация плотных огнеупорных изделий. Основные изделия с содержанием остаточного углерода менее 7%";

- BS EN 12475-98, часть 3 "Классификация плотных огнеупорных изделий. Основные изделия с содержанием остаточного углерода от 7% до 30%";

- DIN EN 12475-99, часть 4 "Классификация плотных огнеупорных изделий. Специальные изделия" - в части приложения А;

- BS EN 1094-99, часть 2 "Теплоизоляционные огнеупоры. Классификация изделий";

- DIN V ENV 1094-98, часть 3 "Теплоизоляционная огнеупорная продукция. Классификация продукции из керамических волокон" - в части приложения В

5 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 марта 2005 г. N 68-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 28874-2004 введен в действие непосредственно в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2006 г.

6 ВЗАМЕН ГОСТ 28874-90

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта публикуется в указателе "Национальные стандарты".

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе "Национальные стандарты", а текст изменений - в информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе "Национальные стандарты"

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает классификацию огнеупоров - неметаллических материалов огнеупорностью (2.1) не ниже 1580 °С, предназначенных для использования в агрегатах и устройствах для защиты от воздействия тепловой энергии и агрессивных реагентов (газовых, жидких, твердых).

Огнеупоры подразделяют на огнеупорные изделия (2.2) и неформованные огнеупоры (2.3).

Стандарт не распространяется на огнеупорное сырье.

2 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

2.1 огнеупорность: Свойство материала противостоять, не расплавляясь, воздействию высокой температуры.

2.2 огнеупорное изделие (формованные огнеупоры): Огнеупоры, характеризующиеся определенной геометрической формой и размерами.

2.3 неформованные огнеупоры: Огнеупоры, не имеющие определенной формы и размеров.

2.4 огнеупорный бетон: см. 2.33, 2.35 и 2.37.

2.5 кажущаяся плотность: Отношение массы сухого материала к общему объему.

2.6 теплоизоляционное огнеупорное изделие: Огнеупорное изделие общей пористостью 45% и выше, предназначенное для использования в качестве теплоизоляции.

2.7 огнеупорные волокнистые материалы: Неформованные огнеупоры, состоящие преимущественно из частиц в форме волокна и предназначенные для использования в качестве теплоизоляции или изготовления огнеупорных изделий.

2.8 открытая пористость: Отношение объема открытых пор к общему объему материала огнеупоров, выраженное в процентах.

2.9 общая пористость: Отношение суммарного объема открытых и закрытых пор к общему объему материала, выраженное в процентах.

2.10 безобжиговое огнеупорное изделие: Огнеупорное изделие, приобретающее заданные свойства при температуре окружающей среды.

2.11 термообработанное огнеупорное изделие: Огнеупорное изделие, приобретающее заданные свойства при температуре до 800 °С.

2.12 обожженное (спеченное) огнеупорное изделие: Огнеупорное изделие, приобретающее заданные свойства при спекании в процессе воздействия температуры выше 800 °С.

2.13 плавленолитое огнеупорное изделие: Огнеупорное изделие, получаемое при твердении расплава, залитого в форму, при его охлаждении.

2.14 связка: Компонент огнеупорной массы, способствующий связыванию частиц огнеупорного материала с целью придания огнеупорам заданных свойств.

2.15 неорганическая связка: Связка неорганической химической природы, придающая прочность огнеупорам в результате коагуляции, перекристаллизации, гидратации и других химических реакций.

2.16 органическая связка: Связка органической химической природы, придающая прочность огнеупорам в результате полимеризации, поликонденсации или коксования.

2.17 коксование: Термическая обработка огнеупорных изделий на органической связке в неокислительной среде для удаления летучих веществ, в результате которой образуется остаточный углерод.

2.18 формование: Придание огнеупорной формовочной массе заданной формы и размеров.

2.19 полусухое прессование: Прессование полусухой порошкообразной огнеупорной формовочной массы (в том числе изготовленной из плавленых материалов).

2.20 пластическое формование: Формование пластичной огнеупорной формовочной массы.

2.21 горячепрессованное огнеупорное изделие: Огнеупорное изделие, изготовленное из огнеупорной формовочной массы, подвергнутое термической обработке в процессе прессования.

2.22 литое огнеупорное изделие: Огнеупорное изделие, изготовленное из огнеупорной формовочной массы, находящейся в жидкотекучем состоянии, методом шликерного литья или литья под давлением.

2.23 вибролитое огнеупорное изделие, в том числе бетонное: Огнеупорное изделие, изготовленное из огнеупорной формовочной массы, в том числе бетонной, под воздействием механических колебаний.

2.24 пиленое огнеупорное изделие: Огнеупорное изделие, изготовленное из естественных горных пород или предварительно изготовленных блоков с использованием режущего инструмента.

2.25 трамбованное огнеупорное изделие: Огнеупорное изделие, изготовленное из огнеупорной формовочной массы, в том числе бетонной, под воздействием многократных ударов по ее поверхности.

2.26 пропитанное огнеупорное изделие: Огнеупорное изделие, поры которого полностью или частично заполнены различными органическими или неорганическими веществами в результате пропитки или осаждения из газовой фазы.

2.27 глазурованное огнеупорное изделие: Огнеупорное изделие, на поверхность которого нанесена глазурь.

2.28 кассетированное огнеупорное изделие: Огнеупорное изделие, заключенное в металлическую обойму (кассету).

2.29 механически обработанное огнеупорное изделие: Огнеупорное изделие, дополнительно обработанное абразивным или режущим инструментом (шлифование, сверление, фрезерование, выпиливание и др.).

2.30 огнеупорный порошок: Неформованные огнеупоры определенного зернового состава, предназначенные для изготовления огнеупорных изделий, масс, смесей, мертелей и ремонта тепловых агрегатов.

2.31 огнеупорный заполнитель: Неформованные огнеупоры определенного зернового состава, предназначенные для изготовления бетонных масс, смесей, покрытий.

2.32 огнеупорный цемент: Тонкодисперсные неформованные огнеупоры, твердеющие после смешения с жидкостью.

2.33 огнеупорное бетонное изделие: Огнеупорное изделие, изготовленное из огнеупорной бетонной массы, приобретающее заданные свойства в результате твердения при температуре окружающей среды или нагреве.

2.34 огнеупорная масса: Неформованные огнеупоры, состоящие из огнеупорных порошков, связки и, в необходимых случаях, добавок, готовые к использованию или дальнейшей переработке.

2.35 огнеупорная бетонная масса: Огнеупорная масса, состоящая из заполнителя, огнеупорного цемента, жидкости и, в необходимых случаях, добавок, готовая к использованию.

2.36 огнеупорная смесь: Неформованные огнеупоры, состоящие из огнеупорных порошков, требующие введения связки.

2.37 огнеупорная бетонная смесь: Огнеупорная смесь, состоящая из огнеупорных порошков и огнеупорного цемента, требующая введения жидкости.

2.38 огнеупорный материал для покрытий: Неформованные огнеупоры, состоящие из огнеупорных порошков с добавками, наносимые в качестве защитного слоя на огнеупорную, керамическую или металлическую поверхность.

2.39 огнеупорный мертель: Неформованные огнеупоры, состоящие из смеси огнеупорных порошков и, при необходимости, добавок, предназначенные для заполнения швов и связывания огнеупорных изделий в кладке и твердеющие после добавления воды или другой жидкости при температуре окружающей среды или нагреве.

2.40 огнеупорный кусковой полуфабрикат: Неформованные кусковые огнеупоры, нуждающиеся в дополнительном измельчении.

2.41 огнеупорный порошковый полуфабрикат: Огнеупорный порошок, нуждающийся в технологической обработке.

2.42 дефлокулирующая добавка (дефлокулянт): Поверхностно-активная добавка, предотвращающая слипание мелких частиц в огнеупорной массе и обеспечивающая ее текучесть (например в шликере или огнеупорной бетонной массе).

2.43 теплоизоляционное волокнистое огнеупорное изделие: Огнеупорное изделие общей пористостью 45% и выше, изготовленное из волокон и предназначенное для использования в качестве теплоизоляции.

3 Классификационные признаки огнеупоров

3.1 Огнеупоры классифицируют по общим, специальным и специальным дополнительным признакам.

3.1.1 К общим признакам относят:

- химико-минеральный состав (массовую долю определяющего химического компонента);

- огнеупорность;

- пористость;

- область применения.

3.1.2 К специальным признакам огнеупорных изделий относят:

- способ термической обработки;

- тип связки;

- способ формования;

- форму и размеры (с учетом массы);

- способ дополнительной обработки.

3.1.3 К специальным признакам неформованных огнеупоров относят:

- назначение;

- тип связки;

- максимальный размер зерен;

- физическое состояние при поставке;

- термическую и дополнительную обработку, наличие добавок, температурные условия твердения, основные способы укладки, уплотнения и нанесения - для отдельных групп огнеупоров.

3.1.4 К специальным дополнительным признакам относят:

- наличие дефлокулирующей добавки и способ укладки - для огнеупорных бетонов (2.4);

- кажущуюся плотность (2.5), максимальную температуру применения, структуру для теплоизоляционных (легковесных) огнеупорных изделий (2.6) и огнеупорных волокнистых материалов (2.7).

Специальные дополнительные признаки указывают в нормативном документе (НД) на продукцию.

4 Классификация огнеупоров по общим признакам

4.1 В зависимости от химико-минерального состава огнеупоры подразделяют на типы и группы в соответствии с таблицами 1-10.

Таблица 1 - Типы и группы огнеупоров

| Тип огнеупоров | Группа огнеупоров |
| --- | --- |
| 1 Кремнеземистые | Из кварцевого (кремнеземистого) стекла |
|  | Динасовые |
|  | Динасовые с добавками |
|  | Кварцевые |
| 2 Алюмосиликатные | Полукислые |
|  | Шамотные |
|  | Муллитокремнеземистые |
|  | Муллитовые |
|  | Муллитокорундовые |
|  | Из глиноземокремнеземистого стекла |
| 3 Глиноземистые | Корундовые |
|  | Корундовые с добавками |
| 4 Высокомагнезиальные | Периклазовые |
| 5 Магнезиальносиликатные | Периклазофорстеритовые |
|  | Форстеритовые |
|  | Форстеритохромитовые |
| 6 Магнезиальношпинелидные | Периклазохромитовые |
|  | Хромитопериклазовые |
|  | Хромитовые |
|  | Периклазошпинелидные |
|  | Периклазошпинельные |
|  | Шпинельные |
| 7 Магнезиальноизвестковые | Периклазоизвестковые |
|  | Периклазоизвестковые стабилизированные |
|  | Известковопериклазовые |
| 8 Глиноземоизвестковые | Алюминаткальциевые |
| 9 Известковые | Известковые |
| 10 Хромистые | Корундохромоксидные |
|  | Хромоксидкорундовые |
|  | Хромоксидные |
| 11 Цирконистые | Оксидциркониевые |
|  | Бадделеитокорундовые |
|  | Цирконовые |
|  | Корундооксидцирконийсиликатные |
|  | Корундохромоксидцирконийсиликатные |
|  | Периклазооксидцирконийсиликатные |
| 12 Углеродистые | Графитированные |
|  | Угольные |
| 13 Оксидоуглеродистые | Кремнеземоуглеродистые |
|  | Шамотноуглеродистые |
|  | Алюмоуглеродистые |
|  | Корундокарбидкремнийуглеродистые |
|  | Периклазоуглеродистые |
|  | Шпинельнопериклазоуглеродистые |
|  | Периклазошпинельноуглеродистые |
|  | Алюмопериклазоуглеродистые |
|  | Периклазоизвестковоуглеродистые |
|  | Известковоуглеродистые |
| 14 Карбидкремниевые | Карбидкремниевые |
|  | Карбидкремнийсодержащие |
| 15 Оксидные | Оксидные |
|  | Кислородсодержащие |
| 16 Бескислородные | Бескислородные |

Таблица 2 - Кремнеземистые огнеупоры

| Группа огнеупоров | Массовая доля определяющего химического компонента, SiO, % |
| --- | --- |
| Из кварцевого (кремнеземистого) стекла | Не менее 98 |
| Динасовые | Св. 93 |
| Динасовые с добавками | От 80 до 93 включ. |
| Кварцевые | " 85 " 93 " |
| Примечание - К группе "кварцевые" относят огнеупоры из кварцитов и кварцевых песков. |  |

Таблица 3 - Алюмосиликатные и глиноземистые огнеупоры

| Группа огнеупоров | Массовая доля определяющего химического компонента, % |  |
| --- | --- | --- |
|  | AlO | SiO |
| Полукислые | От 10 до 28 | От 65 до 85 |
| Шамотные | От 28 до 45 включ. | - |
| Муллитокремнеземистые | Св. 45 " 62 " | - |
| Муллитовые | " 62 " 72 " | - |
| Муллитокорундовые | " 72 " 95 " | - |
| Из глиноземокремнеземистого стекла | От 40 до 90 включ. | - |
| Корундовые | Св. 95 | - |
| Корундовые с добавками | От 85 включ. | - |
| Примечания 1 Муллитокремнеземистые, муллитовые и муллитокорундовые группы огнеупоров относят к высокоглиноземистым. 2 Огнеупоры в аморфном (стеклообразном) состоянии относят к группе "из глиноземокремнеземистого стекла". |  |  |

Таблица 4 - Высокомагнезиапьные, магнезиальносиликатные и магнезиальношпинелидные огнеупоры

| Группа огнеупоров | Массовая доля определяющего химического компонента, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MgO | SiO | CrO | AlO |
| Периклазовые | От 85 включ. | - | - | - |
| Периклазофорстеритовые | От 65 до 85 | От 7 включ. | - | - |
| Форстеритовые | От 40 до 65 включ. | От 20 до 45 включ. | - | - |
| Форстеритохромитовые | " 40 " 60 " | " 15 " 30 " | От 5 до 15 включ. | - |
| Периклазохромитовые | От 60 включ. | - | " 4 " 20 " | - |
| Хромитопериклазовые | От 40 до 60 | - | " 15 " 35 " | - |
| Хромитовые | Менее 40 | - | Св. 30 | - |
| Периклазошпинелидные | От 50 до 85 | - | От 5 до 20 включ. | До 25 включ. |
| Периклазошпинельные | Св. 40 | - | - | От 5 до 55 включ. |
| Шпинельные | От 20 до 40 включ. | - | - | " 55 " 70 " |
| Примечание - Огнеупоры всех групп относят к магнезиальным. |  |  |  |  |

Таблица 5 - Магнезиальноизвестковые, глиноземоизвестковые и известковые огнеупоры

| Группа огнеупоров | Массовая доля определяющего химического компонента, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MgO | AlO | СаО |
| Периклазоизвестковые | От 50 до 90 | - | От 10 до 45 |
| Периклазоизвестковые стабилизированные | От 35 до 75 включ. | - | От 15 до 40 включ. |
| Известковопериклазовые | " 10 " 50 " | - | " 45 " 85 " |
| Алюминаткальциевые | - | Св. 65 | От 7 до 35 |
| Известковые | - | - | От 85 включ. |
| Примечания 1 Периклазоизвестковые, периклазоизвестковые стабилизированные и известковопериклазовые огнеупоры относят к магнезиальным (см. таблицу 4). 2 Для огнеупоров группы "периклазоизвестковые стабилизированные" соотношение массовых долей CaO/SiO должно быть свыше 2. |  |  |  |

Таблица 6 - Хромистые огнеупоры

| Группа огнеупоров | Массовая доля определяющего химического компонента, % |  |
| --- | --- | --- |
|  | CrO | AlO |
| Корундохромоксидные | От 5 до 50 включ. | От 50 до 90 включ. |
| Хромоксидкорундовые | " 50 " 90 " | " 10 " 50 " |
| Хромоксидные | Св. 90 | - |

Таблица 7 - Цирконистые огнеупоры

| Группа огнеупоров | Массовая доля определяющего химического компонента, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ZrO | SiO | AlO | MgO | CrO |
| Оксидциркониевые | Св. 85 | - | - | - | - |
| Бадделеитокорундовые | От 20 до 85 включ. | - | До 65 | - | - |
| Цирконовые | Св. 50 | Св. 25 | - | - | - |
| Корундооксидцирконийсиликатные | От 5 до 50 включ. | До 40 включ. | От 30 до 95 включ. | - | - |
| Корундохромоксидцирконийсиликатные | От 10 до 50 включ. |  | " 15 " 60 " | - | От 10 до 40 включ. |
| Периклазооксидцирконийсиликатные | До 30 | До 25 | - | Св. 70 | - |
| Примечание - Для корундохромоксидцирконийсиликатных огнеупоров приведена сумма массовых долей ZrO и SiO. |  |  |  |  |  |

Таблица 8 - Углеродистые и оксидоуглеродистые огнеупоры

| Группа огнеупоров | Массовая доля определяющего химического компонента, % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С | SiO | AlO | SiC | MgO | CaO |
| Графитированные | Св. 95 | - | - | - | - | - |
| Угольные | " 60 | - | - | - | - | - |
| Кремнеземоуглеродистые | До 20 | Св. 80 | - | - | - | - |
| Шамотноуглеродистые | " 40 | - | До 40 | - | - | - |
| Алюмоуглеродистые | " 40 | - | Св. 40 | - | - | - |
| Корундокарбидкремний- углеродистые | " 40 | - | От 60 до 80 | От 5 до 15 включ. | - | - |
| Периклазоуглеродистые | От 2 до 40 включ. | - | - | - | От 60 включ. | - |
| Шпинельнопериклазо- углеродистые | " 2 " 40 " | - | От 40 до 60 включ. | - | Св. 30 | - |
| Периклазошпинельно- углеродистые | Св. 5 | - | Св. 30 | - | " 40 | - |
| Алюмопериклазо- углеродистые | От 2 до 40 включ. | - | " 60 | - | От 2 до 30 включ. | - |
| Периклазоизвестково- углеродистые | " 2 " 40 " | - | - | - | " 40 " 90 " | Св. 10 |
| Известковоуглеродистые | " 2 " 40 " | - | - | - | До 40 | " 50 |
| Примечания 1 Алюмоуглеродистые огнеупоры с массовой долей AlO свыше 60% относят к корундоуглеродистым. 2 Шпинельнопериклазоуглеродистые, периклазошпинельноуглеродистые и алюмопериклазоуглеродистые огнеупоры относят к алюмомагнезиальноуглеродистым. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 9 - Карбидкремниевые огнеупоры

| Группа огнеупоров | Массовая доля определяющего химического компонента SiC, % |
| --- | --- |
| Карбидкремниевые | Св. 70 |
| Карбидкремнийсодержащие | От 15 до 70 включ. |

Таблица 10 - Оксидные, кислородсодержащие и бескислородные огнеупоры

| Группа огнеупоров | Массовая доля определяющего химического компонента, %, не менее |
| --- | --- |
| Оксидные (ВеО, оксиды РЗЭ, YO, SсО, SnO, HfO, ThO, UO и др. оксиды, твердые растворы и смеси на их основе) | 97 |
| Кислородсодержащие (сиалоны, оксинитриды, оксикарбиды и др.) | 97 |
| Бескислородные (нитриды, бориды, карбиды, силициды и другие бескислородные соединения, кроме углеродистых) | 50 |

4.1.1 Классификация огнеупоров по [1]-[4] приведена в приложении А.

4.1.2 Конкретное название огнеупоров устанавливают в НД на продукцию в соответствии с наименованием групп. При композиционном составе огнеупоров на первое место помещают наименование группы преобладающего компонента, например, шамотнокарбидкремниевые (при преобладающем содержании шамота).

4.1.3 Дополнительное название огнеупоров по химико-минеральному составу устанавливают в НД на продукцию с учетом вида исходных материалов и технологии изготовления, например, шамотные на основе каолина, из кварцевого стекла безобжиговые.

4.1.4 Огнеупоры, изготовленные из природного необожженного сырья, называют по сырью, например, кварцитовые заполнители, доломитовые порошки.

4.2 В зависимости от огнеупорности огнеупоры подразделяют на группы в соответствии с таблицей 11.

Таблица 11

| Группа огнеупоров | Огнеупорность, °С |
| --- | --- |
| Огнеупорные | От 1580 до 1770 включ. |
| Высокоогнеупорные | Св. 1770 " 2000 " |
| Высшей огнеупорности | " 2000 |

4.3 В зависимости от пористости огнеупоры подразделяют на группы в соответствии с таблицей 12.

Таблица 12

| Группа огнеупоров | Пористость, % |  |
| --- | --- | --- |
|  | открытая (2.8) | общая (2.9) |
| 1 Особо плотные | До 3 включ. | - |
| 2 Высокоплотные | Св. 3 до 10 включ. | - |
| 3 Плотные | " 10 " 16 " | - |
| 4 Уплотненные | " 16 " 20 " | - |
| 5 Среднеплотные | " 20 " 30 " | - |
| 6 Низкоплотные | " 30 | Менее 45 |
| 7 Высокопористые | - | От 45 до 75 включ. |
| 8 Ультрапористые | - | Св. 75 |
| Примечание - Огнеупоры групп 7, 8 относят к теплоизоляционным (легковесным). |  |  |

4.4 В зависимости от области применения огнеупоры подразделяют следующим образом:

- для различных тепловых агрегатов (общего назначения);

- для определенных тепловых агрегатов и устройств.

5 Классификация огнеупорных изделий по специальным признакам

5.1 По способу термической обработки огнеупорные изделия подразделяют на безобжиговые (2.10), термообработанные (2.11), обожженные (2.12) и плавленолитые (2.13).

5.2 В зависимости от типа связки (2.14) группы огнеупорных изделий приведены в таблице 13.

Таблица 13

| Группа изделий | Тип связки | Преобладающий процесс связывания |
| --- | --- | --- |
| На неорганических связках (2.15) | Керамическая | Спекание при температуре свыше 800 °С |
|  | Плавленолитая | Твердение расплава при охлаждении |
|  | Гидравлическая | Реакции взаимодействия с водой при температуре окружающей среды |
|  | Химическая | Реакции взаимодействия с растворами фосфатов, хлоридов, сульфатов, щелочных силикатов или других солей при температуре не выше 800 °С |
| На органических связках (2.16) | Углеродистая, элементоорганическая | Полимеризация, поликонденсация, коксование (2.17) |
| Примечание - При наличии в огнеупорном изделии двух и более различных связок в НД указывают преобладающую в процессе образования связку. |  |  |

5.3 В зависимости от способа формования (2.18) огнеупорные изделия подразделяют следующим образом:

- полусухого прессования (2.19);

- пластического формования (2.20);

- горячепрессованные (2.21);

- литые (2.22);

- плавленолитые (2.13);

- вибролитые, в том числе бетонные (2.23);

- пиленые (2.24);

- трамбованные (2.25).

5.4 В зависимости от формы, размеров и массы огнеупорные изделия подразделяют следующим образом:

- прямоугольные, в том числе нормальный кирпич с размерами 230х114х64(65) мм или 230х114х76(75) мм;

- фасонные простой, сложной и особо сложной конфигурации с учетом габаритных размеров, массы, толщины прессования, формы, наличия элементов сложности (пазов, шунтов, углублений, сквозных отверстий постоянного и переменного сечений, непрямых двугранных и плоских углов, криволинейных поверхностей, числа граней больше шести и т.п.);

- рулонные, листовые;

- длинномерные - длиной свыше 450 мм;

- мелкоштучные - массой не более 2 кг;

- блочные - массой свыше 25 до 1000 кг включ.;

- крупноблочные массой свыше 1000 кг.

5.4.1 Деление фасонных изделий на простые, сложные и особо сложные устанавливают в НД.

5.5 В зависимости от способа дополнительной обработки огнеупорные изделия подразделяют на пропитанные (2.26), глазурованные (2.27), кассетированные (2.28) и механически обработанные (2.29).

6 Классификация неформованных огнеупоров по специальным признакам

6.1 В зависимости от назначения группы неформованных огнеупоров приведены в таблице 14.

Таблица 14

| Группа огнеупоров | Назначение |
| --- | --- |
| Огнеупорные порошки (2.30) и заполнители (2.31) | Изготовление огнеупорных изделий, масс, смесей, мертелей, покрытий |
| Огнеупорные цементы (2.32) | Изготовление бетонных изделий (2.33), смесей, масс, покрытий и мертелей |
| Огнеупорные массы и смеси, в том числе бетонные (2.34-2.37) | Изготовление изделий, в том числе бетонных, монолитных футеровок и их элементов, а также ремонтов огнеупорной кладки |
| Огнеупорные материалы для покрытий (2.38) | Нанесение в виде слоя, не несущего строительной нагрузки, на рабочую поверхность огнеупорной или металлической конструкции с целью защиты ее от износа |
| Огнеупорные мертели (2.39) | Заполнение швов и связывания огнеупорных изделий в кладке |
| Огнеупорные кусковые и порошковые полуфабрикаты (2.40, 2.41) | Изготовление огнеупоров |
| Огнеупорные волокнистые материалы (2.7) | Изготовление теплоизоляционных волокнистых изделий и футеровок, уплотнение огнеупорной кладки и заполнение компенсационных швов |

6.2 В зависимости от типа связки неформованные огнеупоры подразделяют по аналогии с изделиями (см. таблицу 13).

6.3 В зависимости от максимального размера зерна группы неформованных огнеупоров приведены в таблице 15.

Таблица 15

| Группа огнеупоров | Максимальный размер зерна, мм |
| --- | --- |
| Кусковые | Св. 40 |
| Грубозернистые | 40 |
| Крупнозернистые | 10 |
| Среднезернистые | 5 |
| Мелкозернистые | 2 |
| Тонкозернистые | 0,5 |
| Микрозернистые | 0,09 |
| Тонкодисперсные | 0,005 |
| Ультрадисперсные | 0,0001 |
| Примечание - В каждой группе допускается содержание зерен с размерами последующих групп. |  |

6.4 По физическому состоянию при поставке неформованные огнеупоры подразделяют на сухие, полусухие, пластичные и жидкотекучие.

6.5 В зависимости от термической и дополнительной обработки огнеупорные порошки, заполнители, кусковые полуфабрикаты подразделяют на безобжиговые, термообработанные, обожженные, плавленые, пропитанные и непропитанные.

6.6 В зависимости от наличия пластифицирующих добавок и температурных условий твердения огнеупорные мертели подразделяют следующим образом:

- пластифицированные и непластифицированные;

- воздушнотвердеющие и термотвердеющие, упрочняющиеся соответственно при температуре окружающей среды и повышенной температуре.

6.7 Огнеупорные массы и смеси, материалы для покрытий классифицируют по основным способам укладки, уплотнения и нанесения (литье, торкретирование, обмазка, виброуплотнение, трамбование, прессование, напыление, пескометная набивка).

7 Классификация огнеупоров по специальным дополнительным признакам

7.1 В зависимости от наличия дефлокулирующей добавки (2.42) и способов укладки огнеупорные бетоны подразделяют следующим образом:

- нормальные (без дефлокулирующей добавки) и дефлокулированные (с дефлокулирующей добавкой);

- вибролитые, саморастекающиеся, штыкованные, трамбованные.

В зависимости от массовой доли СаО группы алюмосиликатных и глиноземистых огнеупорных бетонов приведены в таблице 16.

Таблица 16

| Группа бетонов | Массовая доля СаО, % |
| --- | --- |
| Бесцементные | До 0,2 включ. |
| Ультранизкоцементные | Св. 0,2 " 1,0 " |
| Низкоцементные | " 1,0 " 2,5 " |
| Среднецементные | " 2,5 |

Классификация огнеупорных бетонов [5] приведена в приложении Б.

7.2 Теплоизоляционные (легковесные) огнеупоры подразделяют в зависимости от кажущейся плотности и температуры применения.

Теплоизоляционные огнеупорные изделия с волокнистой структурой относят к огнеупорным теплоизоляционным волокнистым изделиям (2.43).

Классификация теплоизоляционных (легковесных) огнеупорных изделий [6] и теплоизоляционных волокнистых огнеупоров [7] приведена в приложении В.

Приложение А

(справочное)

Классификация огнеупоров [1]-[4]

А.1 Огнеупоры различных типов [1]-[4] подразделяют на группы в зависимости от массовой доли определяющего химического компонента (таблицы А.1-А.12).

Таблица А.1 - Алюмосиликатные огнеупоры [1]

| Тип огнеупоров | Группа огнеупоров | Массовая доля определяющего химического компонента, % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | AlO | SiO |
| Высокоглиноземистые | НА 98 | Не менее 98 | - |
|  | НА 95 | От 95 до 98 | - |
|  | НА 85 | " 85 " 95 | - |
|  | НА 75 | " 75 " 85 | - |
|  | НА 65 | " 65 " 75 | - |
|  | НА 55 | " 55 " 65 | - |
|  | НА 45 | " 45 " 55 | - |
| Шамотные | FC 40 | От 40 до 45 | - |
|  | FC 35 | " 35 " 40 | - |
|  | FC 30 | " 30 " 35 | - |
| Низкоглиноземистые шамотные (полукислые) | LF 10 | От 10 до 30 | Менее 85 |
| Кремнеземистые | SS 85 | - | От 85 до 93 |
| Динасовые | SL 93 | - | Не менее 93 |

Таблица А.2 - Магнезиальные и магнезиальноизвестковые огнеупоры [2]

| Тип огнеупоров | Группа огнеупоров | Массовая доля определяющего химического компонента, % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | MgO | CаО, не менее |
| Магнезиальные | М 98 | Не менее 98 | - |
|  | М 95 | От 95 до 98 | - |
|  | М 90 | " 90 " 95 | - |
|  | М 85 | " 85 " 90 | - |
|  | М 80 | " 80 " 85 | - |
| Магнезиальнодоломитовые | MD 80 | От 80 до 90 | 10 |
|  | MD 70 | " 70 " 80 | 20 |
|  | MD 60 | " 60 " 70 | 30 |
|  | MD 50 | " 50 " 60 | 40 |
|  | MD 40 | " 40 " 50 | 50 |
| Доломитовые | D 40 | Менее 40 | 50 |
| Известковые | L 70 | Менее 30 | 70 |

Таблица А.3 - Другие огнеупоры, содержащие оксид магния [2]

| Тип огнеупоров | Группа огнеупоров | Массовая доля определяющего химического компонента, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MgO | CrO | ZrO | SiO |
| Магнезиальношпинельные | MSp 80 | Не менее 80 | - | - | - |
|  | MSp 70 | От 70 до 80 | - | - | - |
|  | MSp 60 | " 60 " 70 | - | - | - |
|  | MSp 50 | " 50 " 60 | - | - | - |
|  | MSp 40 | " 40 " 50 | - | - | - |
|  | MSp 30 | " 30 " 40 | - | - | - |
|  | MSp 20 | " 20 " 30 | - | - | - |
| Форстеритовые | F 50 | Не менее 50 | - | - | - |
|  | F 40 | От 40 до 50 | - | - | - |
| Магнезиальнохромитовые | MCr 80 | Не менее 80 | - | - | - |
|  | MCr 70 | От 70 до 80 | - | - | - |
|  | MCr 60 | " 60 " 70 | - | - | - |
|  | MCr 50 | " 50 " 60 | - | - | - |
|  | MCr 40 | " 40 " 50 | - | - | - |
|  | MCr 30 | " 30 " 40 | - | - | - |
| Хромитовые | Сr 30 | Менее 30 | Не менее 30 | - | - |
| Магнезиальнооксидцирко- нийсиликатные | MZ 90 | Не менее 90 | - | Менее 10 | - |
|  | MZ 70 | От 70 до 90 | - | Не менее 10 | - |
|  | MZS 70 | " 70 " 90 | - | От 5 до 15 | Не менее 5 |

Таблица А.4 - Алюмохромоксидные и хромоксидные огнеупоры [3]

| Тип огнеупоров | Группа огнеупоров | Массовая доля определяющего химического компонента, % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | AlO | CrO |
| Алюмохромоксидные | АCr 90 | Не менее 90 | От 5 до 10 |
|  | АCr 80 | От 80 до 90 | " 10 " 15 |
|  | АCr 70 | " 70 " 80 | " 15 " 30 |
|  | АCr 50 | " 50 " 70 | " 30 " 50 |
| Хромоксидные | Cr 50 | От 10 до 50 | От 50 до 90 |
|  | Cr 90 | Менее 10 | Не менее 90 |

Таблица А.5 - Алюмохромоксидцирконийсиликатные огнеупоры [3]

| Группа огнеупоров | Массовая доля определяющего химического компонента, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CrO | AlO | ZnO+SiO |
| ACrZS 10 | От 10 до 25 | От 20 до 55 | От 25 до 50 |
| ACrZS 25 | " 25 " 40 | " 15 " 60 | " 10 " 50 |
| ACrZS 40 | " 40 " 80 | " 5 " 30 | " 10 " 30 |

Таблица А.6 - Оксидциркониевые и оксидцирконийсиликатные огнеупоры [3]

| Тип огнеупоров | Группа огнеупоров | Массовая доля определяющего химического компонента, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZrO | AlO | SiO |
| Оксидциркониевые | Z 95 | Не менее 95 | - | - |
|  | Z 90 | От 90 до 95 | - | - |
|  | Z 70 | " 70 " 90 | - | От 10 до 25 |
| Оксидцирконийсиликатные | ZS 60 | От 60 до 70 | - | От 25 до 40 |
|  | ZS 50 | " 50 " 60 | - | " 30 " 50 |
|  | ZS 35 | " 35 " 50 | Менее 20 | " 25 " 50 |

Таблица А.7 - Алюмооксидцирконийсиликатные огнеупоры [3]

| Группа огнеупоров | Массовая доля определяющего химического компонента, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ZrO | AlO | SiO |
| AZS 5 | От 5 до 15 | От 60 до 95 | Менее 35 |
| AZS 15 | " 15 " 30 | " 50 " 80 | " 25 |
| AZS 30 | " 30 " 40 | " 30 " 55 | " 20 |
| AZS 40 | " 40 " 50 | " 30 " 55 | От 25 до 40 |

Таблица А.8 - Алюмоуглеродистые огнеупоры [3]

| Группа огнеупоров | Массовая доля определяющего химического компонента, % |  |
| --- | --- | --- |
|  | AlO | С |
| AC 90/1 | Не менее 90 | От 1 до 5 |
| AC 90/5 | " 90 | " 5 " 10 |
| AC 90/10 | " 90 | " 10 " 15 |
| AC 90/15 | " 90 | " 15 " 20 |
| AC 90/20 | " 90 | " 20 " 25 |
| AC 90/25 | " 90 | " 25 " 30 |
| AC 80/1 | От 80 до 90 | " 1 " 5 |
| AC 80/5 | " 80 " 90 | " 5 " 10 |
| AC 80/10 | " 80 " 90 | " 10 " 15 |
| AC 80/15 | " 80 " 90 | " 15 " 20 |
| AC 80/20 | " 80 " 90 | " 20 " 25 |
| AC 80/25 | " 80 " 90 | " 25 " 30 |
| AC 70/1 | " 70 " 80 | " 1 " 5 |
| AC 70/5 | " 70 " 80 | " 5 " 10 |
| AC 70/10 | " 70 " 80 | " 10 " 15 |
| AC 70/15 | " 70 " 80 | " 15 " 20 |
| AC 70/20 | " 70 " 80 | " 20 " 25 |
| AC 70/25 | " 70 " 80 | " 25 " 30 |
| AC 60/1 | От 60 до 70 | От 1 до 5 |
| AC 60/5 | " 60 " 70 | " 5 " 10 |
| AC 60/10 | " 60 " 70 | " 10 " 15 |
| AC 60/15 | " 60 " 70 | " 15 " 20 |
| AC 60/20 | " 60 " 70 | " 20 " 25 |
| AC 60/25 | " 60 " 70 | " 25 " 30 |
| AC 50/1 | " 50 " 60 | " 1 " 5 |
| AC 50/5 | " 50 " 60 | " 5 " 10 |
| AC 50/10 | " 50 " 60 | " 10 " 15 |
| AC 50/15 | " 50 " 60 | " 15 " 20 |
| AC 50/20 | " 50 " 60 | " 20 " 25 |
| AC 50/25 | " 50 " 60 | " 25 " 30 |
| AC 30/1 | " 30 " 50 | " 1 " 5 |
| AC 30/5 | " 30 " 50 | " 5 " 10 |
| AC 30/10 | " 30 " 50 | " 10 " 15 |
| AC 30/15 | " 30 " 50 | " 15 " 20 |
| AC 30/20 | " 30 " 50 | " 20 " 25 |
| AC 30/25 | " 30 " 50 | " 25 " 30 |

Таблица А.9 - Алюмокарбидкремнийуглеродистые огнеупоры [3]

| Группа огнеупоров | Массовая доля определяющего химического компонента, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | AlO | SiС | С |
| ASC 80/1 | Не менее 80 | От 1 до 5 | От 1 до 5 |
| ASC 80/5 | " 80 | " 1 " 5 | " 5 " 10 |
| ASC 80/10 | " 80 | " 1 " 5 | " 10 " 15 |
| ASC 80/15 | " 80 | " 1 " 5 | " 15 " 20 |
| ASC 80/20 | " 80 | " 1 " 5 | " 20 " 25 |
| ASC 70/5 | От 70 до 80 | " 5 " 10 | " 5 " 10 |
| ASC 70/10 | " 70 " 80 | " 5 " 10 | " 10 " 15 |
| ASC 70/15 | " 70 " 80 | " 5 " 10 | " 15 " 20 |
| ASC 70/20 | " 70 " 80 | " 15 " 10 | " 20 " 25 |
| ASC 60/1 | " 60 " 70 | " 10 " 15 | " 1 " 5 |
| ASC 60/5 | " 60 " 70 | " 10 " 15 | " 5 " 10 |
| ASC 60/10 | " 60 " 70 | " 10 " 15 | " 10 " 15 |
| ASC 60/15 | " 60 " 70 | " 10 " 15 | " 15 " 20 |
| ASC 60/20 | " 60 " 70 | " 10 " 15 | " 20 " 25 |

Таблица А.10 - Карбидкремниевые огнеупоры [3]

| Группа огнеупоров | Массовая доля определяющего химического компонента, % |
| --- | --- |
|  | SiС |
| SiC 99 | Не менее 99 |
| SiC 90 | От 90 до 99 |
| SiC 80 | " 80 " 90 |
| SiC 70 | " 70 " 80 |
| SiC 50 | " 50 " 70 |
| SiC 30 | " 30 " 50 |

Таблица А.11 - Углеродистые огнеупоры [3]

| Группа огнеупоров | Массовая доля, % |  |
| --- | --- | --- |
|  | С | Зола |
| С 99 | Не менее 99 | Не более 1 |
| С 95 | От 95 до 99 | От 1 до 5 |
| С 90 | " 90 " 95 | " 5 " 10 |
| С 60/M | " 60 " 90 | " 10 " 40 |

Таблица А.12 - Магнезиальноуглеродистые, магнезиальнодоломитоуглеродистые и доломитоуглеродистые огнеупоры [4]

| Тип огнеупоров | Группа огнеупоров | Массовая доля определяющего химического компонента, % |  | Массовая доля углерода, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MgO | CaO |  |
| Магнезиальноуглеродистые | МС 98/7 | Не менее 98 | - | От 7 до 10 |
|  | МС 98/10 | " 98 | - | " 10 " 15 |
|  | МС 98/15 | " 98 | - | " 15 " 20 |
|  | МС 98/20 | " 98 | - | " 20 " 25 |
|  | МС 98/25 | " 98 | - | " 25 " 30 |
|  | МС 95/7 | От 95 до 98 | - | " 7 " 10 |
|  | МС 95/10 | " 95 " 98 | - | " 10 " 15 |
|  | МС 95/15 | " 95 " 98 | - | " 15 " 20 |
|  | МС 95/20 | " 95 " 98 | - | " 20 " 25 |
|  | МС 95/25 | " 95 " 98 | - | " 25 " 30 |
|  | МС 90/7 | " 90 " 95 | - | " 7 " 10 |
|  | МС 90/10 | " 90 " 95 | - | " 10 " 15 |
|  | МС 90/15 | " 90 " 95 | - | " 15 " 20 |
|  | МС 90/20 | " 90 " 95 | - | " 20 " 25 |
|  | МС 90/25 | " 90 " 95 | - | " 25 " 30 |
|  | МС 85/7 | " 85 " 90 | - | " 7 " 10 |
|  | МС 85/10 | " 85 " 90 | - | " 10 " 15 |
|  | МС 85/15 | " 85 " 90 | - | " 15 " 20 |
|  | МС 85/20 | " 85 " 90 | - | " 20 " 25 |
|  | МС 85/25 | " 85 " 90 | - | " 25 " 30 |
|  | МС 80/7 | " 80 " 85 | - | " 7 " 10 |
|  | МС 80/10 | " 80 " 85 | - | От 10 до 15 |
|  | МС 80/15 | " 80 " 85 | - | " 15 " 20 |
|  | МС 80/20 | " 80 " 85 | - | " 20 " 25 |
|  | МС 80/25 | " 80 " 85 | - | " 25 " 30 |
| Магнезиальнодоломито- углеродистые | МDС 80/7 | От 80 до 90 | Не менее 10 | От 7 до 10 |
|  | МDС 80/10 | " 80 " 90 | " 10 | " 10 " 15 |
|  | МDС 80/15 | " 80 " 90 | " 10 | " 15 " 20 |
|  | МDС 80/20 | " 80 " 90 | " 10 | " 20 " 25 |
|  | МDС 80/25 | " 80 " 90 | " 10 | " 25 " 30 |
|  | МDС 70/7 | " 70 " 80 | Не менее 20 | " 7 " 10 |
|  | МDС 70/10 | " 70 " 80 | " 20 | " 10 " 15 |
|  | МDС 70/15 | " 70 " 80 | " 20 | " 15 " 20 |
|  | МDС 70/20 | " 70 " 80 | " 20 | " 20 " 25 |
|  | МDС 70/25 | " 70 " 80 | " 20 | " 25 " 30 |
|  | МDС 60/7 | " 60 " 70 | " 30 | " 7 " 10 |
|  | МDС 60/10 | " 60 " 70 | " 30 | " 10 " 15 |
|  | МDС 60/15 | " 60 " 70 | " 30 | " 15 " 20 |
|  | МDС 60/20 | " 60 " 70 | " 30 | " 20 " 25 |
|  | МDС 60/25 | " 60 " 70 | " 30 | " 25 " 30 |
|  | МDС 50/7 | " 50 " 60 | " 40 | " 7 " 10 |
|  | МDС 50/10 | " 50 " 60 | " 40 | " 10 " 15 |
|  | МDС 50/15 | " 50 " 60 | " 40 | " 15 " 20 |
|  | МDС 50/20 | " 50 " 60 | " 40 | " 20 " 25 |
|  | МDС 50/25 | " 50 " 60 | " 40 | " 25 " 30 |
|  | МDС 40/7 | " 40 " 50 | " 50 | " 7 " 10 |
|  | МDС 40/10 | " 40 " 50 | " 50 | " 10 " 15 |
|  | МDС 40/15 | " 40 " 50 | " 50 | " 15 " 20 |
|  | МDС 40/20 | " 40 " 50 | " 50 | " 20 " 25 |
|  | МDС 40/25 | " 40 " 50 | " 50 | " 25 " 30 |
| Доломитоуглеродистые | DС 40/7 | Менее 40 | Не менее 50 | От 7 до 10 |
|  | DС 40/10 | " 40 | " 50 | " 10 " 15 |
|  | DС 40/15 | " 40 | " 50 | " 15 " 20 |
|  | DС 40/20 | " 40 | " 50 | " 20 " 25 |
|  | DС 40/25 | " 40 | " 50 | " 25 " 30 |

Приложение Б

(справочное)

Классификация огнеупорных бетонов [5]

Б.1 В зависимости от плотности огнеупорные бетоны классифицируют на плотные (DC) и изолирующие (IC).

Б.1.1 По наличию дефлокулирующей добавки плотные огнеупорные бетоны подразделяют следующим образом:

- дефлокулированные (DCC) и нормальные (RCC);

- вибролитые (VIB), саморастекающиеся (SELF), штыкованные, трамбованные (HELP).

Б.2 В зависимости от содержания массовой доли СаО группы алюмосиликатных огнеупорных бетонов приведены в таблице Б.1.

Таблица Б.1

| Группа бетонов | Массовая доля СаО, % | Обозначение группы |
| --- | --- | --- |
| Бесцементные | От 0,2 включ. | NCC |
| Ультранизкоцементные | Св. 0,2 до 1,0 включ. | ULCC |
| Низкоцементные | " 1,0 " 2,5 " | LCC |
| Среднецементные | Св. 2,5 | MCC |

Приложение В

(справочное)

Классификация теплоизоляционных огнеупоров [6], [7]

В.1 Классификация теплоизоляционных огнеупоров приведена в таблицах В.1 и В.2.

Таблица В.1 - Теплоизоляционные (легковесные) огнеупорные изделия [6]

| Группа изделий | Температура, при которой остаточное изменение размеров не превышает 2%, °С | Кажущаяся плотность изделий, г/см, не более |
| --- | --- | --- |
| 085 | 850 | 0,55 |
| 090 | 900 | 0,60 |
| 095 | 950 | 0,65 |
| 100 | 1000 | 0,65 |
| 105 | 1050 | 0,65 |
| 110 | 1100 | 0,70 |
| 115 | 1150 | 0,70 |
| 120 | 1200 | 0,70 |
| 125 | 1250 | 0,75 |
| 130 | 1300 | 0,80 |
| 135 | 1350 | 0,85 |
| 140 | 1400 | 0,90 |
| 145 | 1450 | - |
| 150 | 1500 | 0,95 |
| 155 | 1550 | - |
| 160 | 1600 | 1,15 |
| 165 | 1650 | - |
| 170 | 1700 | 1,35 |
| 180 | 1800 | 1,60 |

Таблица В.2 - Теплоизоляционные волокнистые огнеупоры [7]

| Группа | Температура, °С |
| --- | --- |
| 085 | 850 |
| 090 | 900 |
| 095 | 950 |
| 100 | 1000 |
| 105 | 1050 |
| 110 | 1100 |
| 115 | 1150 |
| 120 | 1200 |
| 125 | 1250 |
| 130 | 1300 |
| 135 | 1350 |
| 140 | 1400 |
| 145 | 1450 |
| 150 | 1500 |
| 155 | 1550 |
| 160 | 1600 |
| 165 | 1650 |
| 170 | 1700 |
| 175 | 1750 |
| Примечание - В графе "Температура, °С" приведена температура, при которой остаточное изменение размеров не превышает 2% (для пластин и фасонных деталей) и 4% (для матов, войлока, ваты и бумаги). |  |

Библиография

| [1] BS EN 12475-98, часть 1 | Классификация плотных огнеупорных изделий. Алюмосиликатные изделия |
| --- | --- |
| [2] BS EN 12475-98, часть 2 | Классификация плотных огнеупорных изделий. Основные изделия с содержанием остаточного углерода менее 7% |
| [3] DIN EN 12475-99, часть 4 | Классификация плотных огнеупорных изделий. Специальные изделия |
| [4] BS EN 12475-98, часть 3 | Классификация плотных огнеупорных изделий. Основные изделия с содержанием остаточного углерода от 7% до 30% |
| [5] DD ENV 1402-95, часть 1 | Неформованные огнеупоры. Введение и определения |
| [6] BS EN 1094-99, часть 2 | Теплоизоляционные огнеупоры. Классификация изделий |
| [7] DIN V ENV 1094-98, часть 3 | Теплоизоляционная огнеупорная продукция. Классификация продукции из керамических волокон |

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: Стандартинформ, 2005