ГОСТ Р 52918-2008

Группа И00

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОГНЕУПОРЫ

Термины и определения

Refractories. Terms and definitions

ОКС 81.080

Дата введения 2009-01-01

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004 "Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения"

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Ассоциацией производителей и потребителей огнеупоров "Санкт-Петербургский научно-технический центр" (Ассоциация "СПб НТЦ")

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 9 "Огнеупоры"

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 мая 2008 г. N 98-ст

4 Настоящий стандарт разработан с учетом основных нормативных положений международного стандарта ИСО 836:2001 "Терминология по огнеупорам" (ISO 836:2001 "Terminology for refractories", NEQ) и национального стандарта Великобритании БС 3446-1:1990 "Словарь терминов по огнеупорным материалам. Общие и производственные термины" (BS 3446-1:1990 "Glossary of terms associated with refractory materials - General and manufacturing", NEQ)

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Введение

Установленные настоящим стандартом термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему понятий в области огнеупоров.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

Для сохранения целостности терминосистемы в стандарте приведена терминологическая статья из другого стандарта, действующего на том же уровне стандартизации, которая заключена в рамки из тонких линий.

Наличие квадратных скобок в терминологической статье означает, что в нее включены два или более терминов, имеющих общие терминоэлементы.

В алфавитном указателе данные термины приведены отдельно с указанием номера статьи.

Приведенные определения можно при необходимости изменить, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в настоящем стандарте.

В стандарте приведены иноязычные эквиваленты для ряда стандартизованных терминов на английском языке (en).

Термины и определения общетехнических понятий, необходимые для понимания текста стандарта, приведены в приложении А.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, а иноязычные эквиваленты - светлым.

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения в области огнеупоров.

Термины, установленные настоящим стандартом, рекомендуются для применения во всех видах документации и литературы по огнеупорам, входящих в сферу работ по стандартизации и/или использующих результаты этих работ.

2 Термины и определения

Общие понятия

| 1 огнеупор: Неметаллический материал с огнеупорностью не ниже температуры 1580 °C, используемый в агрегатах и устройствах для защиты от воздействия тепловой энергии и газовых, жидких, твердых агрессивных реагентов. |  | en | refractory |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 огнеупорное изделие: Огнеупор, имеющий определенную геометрическую форму и размеры. |  | en | shaped refractory product |
| 3 обожженное огнеупорное изделие: Огнеупорное изделие, приобретающее заданные свойства при обжиге при температуре не ниже 800 °C. |  | en | burnt refractory product |
| 4 термообработанное огнеупорное изделие: Огнеупорное изделие, приобретающее заданные свойства в результате термической обработки при температуре ниже 800 °C. |  | en | tempered refractory product |
| 5 безобжиговое огнеупорное изделие: Огнеупорное изделие, приобретающее заданные свойства при температуре окружающей среды и не подвергнутое термической обработке. |  | en | unburnt refractory product |
| 6 бетонное огнеупорное изделие: Огнеупорное изделие на основе бетонной огнеупорной смеси, приобретающее заданные свойства при температуре окружающей среды или нагреве. |  | en | refractory castable product |
| 7 трамбованное огнеупорное изделие: Огнеупорное изделие, приобретающее заданные свойства под воздействием многократных ударов по поверхности формовочной огнеупорной массы. |  |  |  |
| 8 вибролитое огнеупорное изделие: Огнеупорное изделие, приобретающее заданную форму и свойства при вибрационном литье. |  |  |  |
| 9 плавленолитое огнеупорное изделие: Огнеупорное изделие, приобретающее заданную форму и свойства за счет твердения залитого в форму расплава. |  | en | fusion-cast refractory product |
| 10 пиленое огнеупорное изделие: Огнеупорное изделие, изготовленное из естественных пород или предварительно изготовленных блоков с использованием режущего инструмента. |  |  |  |
| 11 бикерамическое огнеупорное изделие: Огнеупорное изделие, спрессованное из двух или более слоев различного химико-минерального состава. |  |  |  |
| 12 глазурованное огнеупорное изделие: Огнеупорное изделие, на поверхность которого нанесен стекловидный защитный слой в виде глазури. |  |  |  |
| 13 конструкционное огнеупорное изделие: Огнеупорное изделие, предназначенное для использования в качестве одного из функциональных элементов конструкции Примечание - Примером конструкционного изделия является плита шиберного затвора. |  |  |  |
| 14 пропитанное огнеупорное изделие: Огнеупорное изделие, поры которого полностью или частично заполнены различными органическими или неорганическими веществами в результате пропитки или осаждения из газовой фазы. Примечание - Изделия в зависимости от вида пропитывающего агента могут быть, например, смолопропитанными или пекопропитанными. |  | en | impregnated refractory product |
| 15 теплоизоляционное огнеупорное изделие: Огнеупорное изделие с общей пористостью не менее 45%, предназначенное для использования в качестве теплоизоляции. |  | en | shaped insulating refractory |
| 16 волокнистое теплоизоляционное огнеупорное изделие: Теплоизоляционное огнеупорное изделие на основе волокнистого огнеупорного материала. |  |  |  |
| 17 полуфабрикат огнеупорного изделия: Незавершенное огнеупорное изделие, которое необходимо подвергнуть дополнительной технологической обработке для получения готового к использованию огнеупорного изделия. |  |  |  |
| 18 сырец огнеупорного изделия: Полуфабрикат огнеупорного изделия, предназначенный для последующей термической обработки. |  | en | green |
| 19 заготовка огнеупорного изделия: Полуфабрикат огнеупорного изделия, предназначенный для придания ему заданных геометрических размеров последующей дополнительной обработкой. |  |  |  |
| 20 неформованный огнеупор: Огнеупор, не имеющий определенной геометрической формы. |  | en | unshaped refractory |
| 21 огнеупорный порошок: Неформованный огнеупор определенного зернового состава, предназначенный для изготовления огнеупорных изделий, масс, смесей, мертелей и ремонта тепловых агрегатов. |  | en | refractory powder |
| 22 пропанты: Гранулированный огнеупорный порошок высокой прочности, предназначенный для использования при добыче нефти способом гидравлического разрыва пласта. |  | en | proppants |
| 23 огнеупорный мертель: Неформованный огнеупор, состоящий из смеси тонкозернистых огнеупорных порошков, предназначенный для заполнения швов и связывания огнеупорных изделий в кладке после добавления жидкости затворения и твердеющий при комнатной температуре или нагреве. Примечание - В некоторых случаях мертель поставляют в готовом виде. |  | en | refractory mortar |
| 24 огнеупорный клей: Неформованный огнеупор, состоящий из тонкодисперсных огнеупорных порошков, добавок и, при необходимости, жидкости, твердеющий при взаимодействии добавки с другими компонентами. |  |  |  |
| 25 огнеупорный заполнитель: Неформованный огнеупор определенного зернового состава, предназначенный для изготовления бетонных масс, смесей и покрытий. |  |  |  |
| 26 огнеупорная смесь: Неформованный огнеупор, состоящий из огнеупорных порошков, готовый к использованию после введения связки. |  |  |  |
| 27 бетонная огнеупорная смесь: Огнеупорная смесь, состоящая из огнеупорных порошков и огнеупорного цемента, готовая к использованию после введения жидкости. |  | en | refractory castable |
| 28 огнеупорный цемент: Неформованный тонкодисперсный огнеупор, твердеющий после смешения с жидкостью. |  | en | refractory cement |
| 29 огнеупорная масса: Неформованный огнеупор, состоящий из огнеупорных порошков, связки и, в необходимых случаях, добавок, готовый к использованию или к дальнейшей переработке. |  |  |  |
| 30 формовочная огнеупорная масса: Огнеупорная масса, предназначенная для придания определенной формы. Примечание - Формовочная огнеупорная масса может быть термопластичной, пластичной или полусухой. |  | en | mouldable refractory |
| 31 бетонная огнеупорная масса: Огнеупорная масса, состоящая из заполнителя, огнеупорного цемента, жидкости и, в необходимых случаях, добавок, готовая к использованию. |  |  |  |
| 32 торкрет-масса: Огнеупорная масса, предназначенная для ремонта тепловых агрегатов и наносимая с определенного расстояния механизированным способом с применением машин для торкретирования. |  | en | gunning materials |
| 33 трамбовочная огнеупорная масса: Огнеупорная масса, укладываемая путем механического или ручного трамбования. |  | en | ram mix |
| 34 набивная огнеупорная масса: Огнеупорная масса, укладываемая путем набивки. |  |  |  |
| 35 наливная огнеупорная масса: Огнеупорная масса, состоящая из заполнителя, связки, жидкости и, в необходимых случаях, добавок и укладываемая путем заливки. |  |  |  |
| 36 огнеупорный материал для покрытий: Неформованный огнеупор, состоящий из огнеупорных порошков с добавками, предназначенный для нанесения в качестве защитного слоя на огнеупорную, керамическую или металлическую поверхность. |  | en | refractory coating |
| 37 волокнистый огнеупорный материал: Неформованный огнеупор, состоящий преимущественно из волокон или нитевидных кристаллов. |  | en | refractory ceramic fibre bulk |
| 38 кусковой огнеупорный полуфабрикат: Неформованный огнеупор в виде кусков, предназначенный для дополнительного измельчения. |  |  |  |
| 39 порошковый огнеупорный полуфабрикат: Неформованный огнеупор в виде порошка, предназначенный для дополнительной технологической обработки. |  |  |  |
| 40 брикет огнеупора: Формованный полуфабрикат огнеупора, предназначенный для последующего измельчения или термической обработки с последующим измельчением. |  |  |  |
| 41 огнеупорное сырье: Горная порода с огнеупорностью не ниже температуры 1580 °C. |  | en | refractory raw |
| 42 текстура огнеупорного изделия: Строение огнеупорного изделия, обусловленное ориентацией и пространственным расположением зерен огнеупорных фаз, связки и пор. |  | en | texture |
| 43 матрица огнеупора: Непрерывная кристаллическая или стекловидная фаза огнеупора, содержащая изолированные включения других фаз. Примечание - Изолированными включениями других фаз могут быть зерна или поры. |  | en | matrix |
| 44 утилизация огнеупора: Возврат в технологический процесс брака и отходов производства и эксплуатации огнеупора. |  | en | uprisings |

Основное огнеупорное сырье

| 45 кварцит: Горная порода, состоящая из минерала кварца с примесью глин и известняка. |  | en | quartzite |
| --- | --- | --- | --- |
| 46 кварцевый песчаник: Горная порода, образовавшаяся за счет цементации кварцевого песка. |  | en | siliceous grit |
| 47 |  |  |  |
| кварцевый песок: Рыхлая осадочная порода с размером зерен менее 1 мм, главным минералом которой является кварц. [ГОСТ 16548-80, статья 39] |  | en | silica sand |
| 48 диатомит: Горная порода, состоящая из кремнеземистых скелетов диатомовых водорослей. |  | en | diatomaceous earth |
| 49 огнеупорная глина: Горная порода с огнеупорностью выше 1580 °С, состоящая из частиц глинистых минералов с примесью кварца, карбонатов, железосодержащих соединений и остатков органических соединений. Примечание - Глинистые минералы: каолинит, галлуазит, иллит и монтмориллонит. |  | en | fireclay |
| 50 бентонит: Высокопластичная глина, состоящая из минерала монтмориллонита и обладающая высокой сорбционной способностью. |  | en | bentonite |
| 51 пластичная огнеупорная глина: Огнеупорная глина, которая при замачивании в воде полностью размокает, образуя пластичное тесто. |  | en | plastic fireclay |
| 52 полукислая огнеупорная глина: Огнеупорная глина, содержащая значительное количество свободного кремнезема. |  | en | siliceous fireclay |
| 53 сухарная огнеупорная глина: Огнеупорная глина плотной текстуры, которая при замачивании в воде не размокает или размокает частично, образуя малопластичное быстровысыхающее тесто. |  |  |  |
| 54 камнеподобная огнеупорная глина: Огнеупорная глина камнеподобного вида, сформировавшаяся под воздействием горного давления, практически не размокающая в воде. |  | en | flint-clay |
| 55 углистая огнеупорная глина: Огнеупорная глина, характеризующаяся повышенным изменением массы при прокаливании за счет высокого содержания углистых остатков. |  |  |  |
| 56 каолин: Горная порода преимущественно белого цвета, состоящая из минерала каолинита, иногда с примесью кварцевого песка. |  | en | kaolin |
| 57 боксит: Горная порода, состоящая из минералов: бемита, гиббсита и диаспора с примесью железа. |  | en | bauxite |
| 58 пирофиллит: Горная порода, состоящая из минерала пирофиллита. |  | en | pyrophyllite |
| 59 магнезит: Горная порода, состоящая из минерала магнезита с примесью доломита, сидерита, кальцита, кварца и силикатов. Примечание - На практике используют частично или полностью декарбонизированный магнезит. |  | en | magnesite |
| 60 брусит: Горная порода, состоящая из минерала брусита. |  | en | brucite |
| 61 доломит: Горная порода, состоящая из минерала доломита с примесями кальцита, кварца, железистых соединений и глинистого вещества. |  | en | doloma |
| 62 оливинит: Горная порода, состоящая из минерала оливина с примесью магнетита или титаномагнетита. |  | en | olivinite |
| 63 дунит: Горная порода, состоящая из минералов оливина и серпентина с незначительной примесью хромита и магнетита. |  | en | dunite |
| 64 серпентинит: Горная порода, состоящая преимущественно из минерала серпентина. |  | en | serpentine |
| 65 вермикулит: Горная порода класса гидрослюды, состоящая в основном из минерала вермикулита, увеличивающегося в объеме при быстром нагреве в интервале температур 800 °С - 950 °С. . |  | en | vermiculite |
| 66 хромовая руда: Горная порода, состоящая из хромшпинелидов, серпентина, слюды и карбонатов |  | en | chrome ore |

Подготовка и обработка огнеупорного сырья и неформованного огнеупора

| 67 подготовка огнеупорного сырья [неформованного огнеупора]: Комплекс мероприятий для придания огнеупорному сырью [неформованному огнеупору] заданных технологических свойств. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 68 обогащение огнеупорного сырья: Обработка огнеупорного сырья с целью увеличения в нем содержания основного компонента и снижения содержания примесей. |  | en | benefication |
| 69 кальцинация огнеупорного сырья: Термическая обработка с целью окисления или разложения органических, гидратных и карбонатных компонентов огнеупорного сырья. |  | en | calcination |
| 70 прокаливание огнеупорного сырья [неформованного огнеупора]: Термическая обработка огнеупорного сырья [неформованного огнеупора] с целью предотвращения чрезмерных изменений объема или возникновения дефектов при дальнейшей технологической обработке. |  |  |  |
| 71 измельчение огнеупорного сырья [неформованного огнеупора]: Уменьшение размера кусков или зерен огнеупорного сырья [неформованного огнеупора] под воздействием механических усилий. |  | en | grinding |
| 72 степень измельчения огнеупорного сырья [неформованного огнеупора]: Отношение поперечного размера наиболее крупного куска огнеупорного сырья [неформованного огнеупора] до измельчения к поперечному размеру наиболее крупного куска после измельчения. |  |  |  |
| 73 отмучивание неформованного огнеупора: Гидравлическая классификация измельченного неформованного огнеупора путем сливания жидкости, содержащей еще не осевшие частицы, с отстоявшегося осадка. |  | en | elutriation |
| 74 дробление огнеупорного сырья [неформованного огнеупора]: Измельчение кусков огнеупорного сырья [неформованного огнеупора] под воздействием преимущественно сжимающих или раздавливающих механических усилий. |  | en | crushing |
| 75 помол огнеупорного сырья [огнеупорного порошка]: Измельчение зерен огнеупорного сырья [огнеупорного порошка] под воздействием преимущественно ударных и истирающих механических усилий. |  | en | milling |
| 76 мокрый помол огнеупорного сырья [огнеупорного порошка]: Помол огнеупорного сырья [огнеупорного порошка] в присутствии жидкой фазы. |  | en | wet milling |
| 77 сухой помол oгнеупорного сырья [огнеупорного порошка]: Помол огнеупорного сырья [огнеупорного порошка] без использования жидкой фазы. |  | en | dry milling |
| 78 совместный помол огнеупорного сырья [огнеупорного порошка]: Одновременный помол в одном агрегате двух или более видов огнеупорного сырья [огнеупорного порошка]. |  |  |  |
| 79 вибропомол огнеупорного сырья [неформованного огнеупора]: Помол огнеупорного сырья [неформованного огнеупора] в вибрационной мельнице. |  | en | vibromilling |
| 80 магнитная сепарация огнеупорного сырья [неформованного огнеупора]: Выделение частиц магнитного материала из измельченного огнеупорного сырья [неформованного огнеупора] под действием магнитного поля. |  | en | magnetic separation |
| 81 рассев огнеупорного сырья [неформованного огнеупора]: Разделение на ситах неоднородных по величине зерен или гранул огнеупорного сырья [неформованного огнеупора] на две или более фракции. |  |  |  |
| 82 зерновой [гранулометрический] класс неформованного огнеупора: Размер стороны ячейки минимального сита, через которое проходит не менее 95% зерен [гранул] неформованного огнеупора. |  | en | granulometric class |
| 83 расфракционирование неформованного огнеупора: Неконтролируемое разделение неформованного огнеупора на фракции под действием силы тяжести или других внешних воздействий. |  | en | segregation |
| 84 смешение неформованного огнеупора: Равномерное распределение компонентов неформованного огнеупора в заданном соотношении между собой |  | en | вlending |
| 85 пассивирование шихты: Предварительное смешение в заданном соотношении взрыво- или пожароопасных добавок с инертными компонентами шихты в специальных агрегатах. |  | en | batch passivating |
| 86 шихта: Смесь различных компонентов, предназначенная для приготовления формовочной огнеупорной массы, шликера или расплава. |  | en | вatch |
| 87 вещественный состав шихты: Массовая доля различных компонентов в шихте, выраженная в процентах. |  | en | вatch сomposition |
| 88 дозировка шихты: Отмеривание определенного количества компонентов шихты по массе или объему в соответствии с технологической документацией. |  | en | batch proportion |
| 89 компонент огнеупора: Вещество, входящее в состав огнеупора или шихты. |  | en | component |
| 90 основной компонент огнеупора: Компонент огнеупора, определяющий его химико-минеральный состав и обеспечивающий основные свойства. |  | en | chief component |
| 91 связка огнеупора: Компонент огнеупора, способствующий связыванию частиц для придания огнеупору заданных свойств. |  | en | bond |
| 92 временная связка формовочной огнеупорной массы: Связка огнеупора, придающая формовочной огнеупорной массе заданные свойства и удаляемая из нее после формования испарением, возгонкой или выжиганием. |  |  |  |
| 93 неорганическая связка огнеупорного изделия: Связка огнеупорного изделия неорганической химической природы, придающая ему прочность в результате коагуляции, рекристаллизации, гидратации и других химических реакций. |  | en | nonorganiс bond |
| 94 гидравлическая связка огнеупорного изделия: Неорганическая связка огнеупорного изделия, придающая ему прочность за счет реакции взаимодействия с водой при температуре окружающей среды. |  | en | hydraulic bond |
| 95 керамическая связка огнеупорного изделия: Неорганическая связка огнеупорного изделия, придающая ему прочность за счет спекания при температуре свыше 800 °C. |  | en | ceramic bond |
| 96 химическая связка огнеупорного изделия: Неорганическая связка огнеупорного изделия, придающая ему прочность за счет реакции взаимодействия с растворами фосфатов, хлоридов, сульфатов, щелочных силикатов или других солей при температуре ниже 800 °C. |  | en | chemical bond |
| 97 органическая связка огнеупорного изделия: Связка огнеупорного изделия органической химической природы, придающая ему прочность в результате полимеризации, поликонденсации или коксования. |  | en | organiс bond |
| 98 плавленолитая связка огнеупорного изделия: Связка огнеупорного изделия, придающая ему прочность за счет твердения расплава в процессе охлаждения. |  |  |  |
| 99 добавка огнеупора: Компонент огнеупора, вводимый, как правило, в небольших количествах для обеспечения требуемых свойств огнеупора или заданной направленности технологического процесса. |  | en | addition |
| 100 активирующая добавка огнеупора: Добавка огнеупора, способствующая повышению степени и скорости протекания физико-химических процессов при его изготовлении. |  | en | activating addition |
| 101 минерализатор огнеупорного изделия: Активирующая добавка огнеупорного изделия, способствующая ускорению процесса минералообразования и задающая его направленность при обжиге. |  | en | mineralizer |
| 102 спекающая добавка огнеупорного изделия: Активирующая добавка огнеупорного изделия, способствующая ускорению процесса спекания при его обжиге. |  | en | sintering addition |
| 103 антиоксидант огнеупорного изделия: Добавка углеродсодержащего огнеупорного изделия, способствующая повышению его устойчивости к окислению. |  | en | anti-oxidant |
| 104 плавень огнеупора: Добавка огнеупора, способствующая снижению температуры образования жидкой фазы и/или увеличению ее количества. |  | en | flux |
| 105 пластифицирующая добавка огнеупорной массы: Добавка огнеупорной массы, придающей ей свойство пластичности. |  | en | water reducer |
| 106 поверхностно-активная добавка огнеупорного порошка: Добавка огнеупорного порошка, способствующая повышению степени и скорости протекания физико-химических процессов на поверхности его частиц. |  | en | surfactant |
| 107 смачивающая добавка огнеупорной массы: Поверхностно-активная добавка огнеупорной массы, облегчающая смачивание жидкостью поверхности ее порошкообразных компонентов. |  | en | wetting agent |
| 108 дефлокулянт огнеупорной массы: Поверхностно-активная добавка огнеупорной массы, предотвращающая слипание мелких частиц и обеспечивающая ее текучесть. Примечание - Может использоваться в шликере или в огнеупорной бетонной массе. |  | en | deflocculant |
| 109 порообразующая добавка огнеупора: Добавка огнеупора, способствующая увеличению пористости. |  | en | pore agent |
| 110 выгорающая добавка огнеупорного изделия: Порообразущая добавка огнеупорного изделия, выгорающая при его обжиге. |  | en | burning addition |
| 111 пенообразующая добавка формовочной огнеупорной массы: Порообразующая добавка формовочной огнеупорной массы, способствующая вовлечению в нее воздуха для образования устойчивой пенной структуры. |  | en | foamer |
| 112 стабилизирующая добавка огнеупорного изделия: Добавка огнеупорного изделия, предотвращающая в процессе обжига модификационные превращения фаз. |  | en | stabilizing addition |
| 113 вылеживание формовочной огнеупорной массы: Обработка формовочной огнеупорной массы, заключающаяся в выдерживании ее в увлажненном состоянии в течение определенного времени и при определенных условиях для гомогенизации влажности, гидратации или повышения пластичности. |  | en | ageing |
| 114 вспенивание формовочной огнеупорной массы: Обработка жидкотекучей формовочной огнеупорной массы для образования в ней пузырьков газа с целью увеличения пористости огнеупорного изделия. |  | en | foaming |
| 115 гранулирование формовочной огнеупорной массы: Обработка формовочной огнеупорной массы, заключающаяся в получении различными способами гранул из более мелких частиц. |  | en | granulating |
| 116 армирование формовочной огнеупорной массы: Введение в формовочную огнеупорную массу неизометрических элементов, способствующих упрочнению огнеупорного изделия. Примечание - В качестве армирующих элементов в бетонных огнеупорных изделиях используют жаропрочные волокна или пластины, нитевидные игольчатые кристаллы или закладные элементы. |  | en | needle reinforcement |
| 117 вакуумирование формовочной огнеупорной массы [огнеупорного изделия]: Обработка формовочной огнеупорной массы [огнеупорного изделия] перед пропиткой, заключающаяся в удалении воздуха или газов путем создания разрежения в окружающей газовой среде. |  | en | de-airing |

Формование огнеупорного изделия

| 118 формование сырца огнеупорного изделия: Придание формовочной огнеупорной массе заданной формы и размеров. |  | en | moulding |
| --- | --- | --- | --- |
| 119 пластическое формование огнеупорного изделия: Формование сырца огнеупорного изделия из пластичной формовочной огнеупорной массы. |  | en | plastic pressing |
| 120 экструзия формовочной огнеупорной массы: Пластическое формование сырца огнеупорного изделия, при котором формовочную огнеупорную массу продавливают через сужающееся отверстие в форме мундштука. |  | en | extrusion |
| 121 виброформование огнеупорного изделия: Формование сырца огнеупорного изделия воздействием многократных механических колебаний. |  | en | vibro-compaction |
| 122 прессование огнеупорного изделия: Формование сырца огнеупорного изделия под воздействием сжимающего прессового усилия, приложенного к помещенной в форму формовочной огнеупорной массе. |  | en | pressing |
| 123 режим прессования огнеупорного изделия: Совокупность значений параметров прессования огнеупорного изделия. |  |  |  |
| 124 однократное прессование огнеупорного изделия: Прессование сырца огнеупорного изделия, при котором прессовое усилие прилагается один раз в течение процесса прессования. |  |  |  |
| 125 многократное прессование огнеупорного изделия: Прессование сырца огнеупорного изделия, при котором прессовое усилие прилагается более одного раза в течение процесса прессования. |  |  |  |
| 126 ступенчатое прессование огнеупорного изделия: Прессование сырца огнеупорного изделия, при котором прессовое усилие прилагается многократно с последовательно ступенчатым нарастанием. |  |  |  |
| 127 одностороннее прессование огнеупорного изделия: Прессование сырца огнеупорного изделия, при котором прессовое усилие прилагается с одной стороны. |  | en | single-action pressing |
| 128 двустороннее прессование огнеупорного изделия: Прессование сырца огнеупорного изделия, при котором прессовое усилие прилагается с двух противоположных сторон. |  | en | double-action pressing |
| 129 полусухое прессование огнеупорного изделия: Прессование сырца огнеупорного изделия из полусухой формовочной огнеупорной массы, содержащей связку. Примечание - Формовочная огнеупорная масса может состоять из плавленых материалов. |  | en | semi-dry pressing |
| 130 горячее прессование огнеупорного изделия: Прессование сырца огнеупорного изделия с одновременным воздействием прессового усилия и нагрева. |  | en | hot pressing |
| 131 изостатическое прессование огнеупорного изделия: Прессование сырца огнеупорного изделия, при котором прессовое усилие равномерно передается через жидкость или газ на всю поверхность. |  | en | isostatic pressing |
| 132 газостатическое прессование огнеупорного изделия: Изостатическое прессование сырца огнеупорного изделия, при котором равное прессовое усилие передается через газ. |  |  |  |
| 133 гидростатическое прессование огнеупорного изделия: Изостатическое прессование сырца огнеупорного изделия, при котором равное прессовое усилие передается через жидкость. |  | en | hydroisostatic pressing |
| 134 термопластическое прессование огнеупорного изделия: Прессование сырца огнеупорного изделия из термопластичной формовочной огнеупорной массы. |  | en | thermoplastic pressing |
| 135 трамбование огнеупорного изделия: Формование сырца огнеупорного изделия под воздействием последовательных многократных ударов по поверхности помещенной в форму формовочной огнеупорной массы. |  | en | ramming |
| 136 пневмотрамбование огнеупорного изделия: Трамбование огнеупорного изделия с помощью пневматических инструментов. |  | en | air-ramming |
| 137 ручное трамбование огнеупорного изделия: Трамбование огнеупорного изделия с помощью инструментов, приводимых в движение рукой. |  | en | hand ramming |
| 138 литье огнеупорного изделия: Формование огнеупорного изделия из шликера или расплава путем заливки в форму. |  | en | casting |
| 139 вибролитье огнеупорного изделия: Литье огнеупорного изделия, при котором формирование огнеупорного изделия происходит под воздействием многократных механических колебаний. |  |  |  |
| 140 литье из расплава огнеупорного изделия: Литье огнеупорного изделия, при котором формирование огнеупорного изделия происходит за счет твердения залитого в форму расплава при охлаждении. |  | en | fusing casting |
| 141 расплав огнеупорной массы: Жидкотекучая огнеупорная масса, полученная расплавлением огнеупорных компонентов. |  |  |  |
| 142 диспергирование расплава огнеупорной массы: Разделение расплава огнеупорной массы на твердеющие при охлаждении изометрические частицы, чешуйки или струи. |  |  |  |
| 143 вытяжка из расплава огнеупорной массы: Диспергирование расплава огнеупорной массы путем продавливания его через фильеру. |  | en | draw down |
| 144 раздув расплава огнеупорной массы: Диспергирование расплава огнеупорной массы под действием струи сжатого воздуха или перегретого водяного пара. |  | en | melt blowing |
| 145 горячее литье под давлением шликера: Литье из расплава огнеупорного изделия, при котором формирование огнеупорного изделия происходит за счет твердения в процессе охлаждения отливки разогретого термопластичного шликера, залитого в форму под давлением. |  | en | hot casting |
| 146 шликер: Высококонцентрированная суспензия огнеупорных порошков в жидкости. |  | en | slip |
| 147 термопластичный шликер: Шликер, обратимо приобретающий свойство текучести при плавлении связки. |  |  |  |
| 148 шликерное литье огнеупорного изделия: Литье огнеупорного изделия, при котором формирование огнеупорного изделия происходит за счет частичного поглощения жидкой фазы шликера материалом формы. |  | en | slip casting |
| 149 центробежное шликерное литье огнеупорного изделия: Шликерное литье огнеупорного изделия, при котором формирование огнеупорного изделия происходит на стенках формы за счет центробежных сил, возникающих при ее вращении вокруг своей оси. |  |  |  |

Сушка огнеупорного сырья и сырца огнеупорного изделия

| 150 сушка огнеупорного сырья [сырца огнеупорного изделия]: Удаление влаги из огнеупорного сырья [сырца огнеупорного изделия] испарением. |  | en | drying |
| --- | --- | --- | --- |
| 151 режим сушки огнеупорного сырья [сырца огнеупорного изделия]: Совокупность значений параметров сушки огнеупорного сырья [сырца огнеупорного изделия], заданных в зависимости от времени. |  |  |  |
| 152 ступенчатая сушка огнеупорного сырья [сырца огнеупорного изделия]: Сушка огнеупорного сырья [сырца огнеупорного изделия], проводимая в несколько стадий с различными режимами. |  |  |  |
| 153 скорость сушки огнеупорного сырья [сырца огнеупорного изделия]: Массовая доля влаги, удаляемая в процессе сушки огнеупорного сырья [сырца огнеупорного изделия] в единицу времени с единицы площади поверхности или единицы массы. |  |  |  |
| 154 кривая сушки огнеупорного сырья [сырца огнеупорного изделия]: Графическое изображение режима сушки огнеупорного сырья [сырца огнеупорного изделия]. |  | en | drying schedule |
| 155 параметры сушки огнеупорного сырья [сырца огнеупорного изделия]: Технические характеристики сушильного агента, обеспечивающие проведение сушки огнеупорного сырья [сырца огнеупорного изделия]. |  |  |  |
| 156 естественная сушка огнеупорного сырья [сырца огнеупорного изделия]: Неуправляемая сушка огнеупорного сырья [сырца огнеупорного изделия], проводимая без применения сушильных агрегатов. |  |  |  |
| 157 принудительная сушка огнеупорного сырья [сырца огнеупорного изделия]: Управляемая сушка огнеупорного сырья [сырца огнеупорного изделия], проводимая в сушильных агрегатах по определенному режиму. |  |  |  |
| 158 садка сырца огнеупорного изделия: Определенный порядок размещения сырца огнеупорного изделия в печи, сушильном агрегате или на печной или сушильной вагонетке. Примечание - В зависимости от количества марок и рядов различают одномарочную и многомарочную, однорядную и многорядную садку. |  | en | setting |
| 159 плотность садки сырца огнеупорного изделия: Отношение массы сырца огнеупорного изделия в садке к полезному объему теплового агрегата. |  |  |  |
| 160 зазор садки сырца огнеупорного изделия: Промежуток между рядами сырца огнеупорного изделия в садке, необходимый для циркуляции печных газов. |  | en | finger spacing |
| 161 оседание садки огнеупорного изделия: Общая деформация садки сырца огнеупорного изделия под действием собственной массы. |  | en | slumping |
| 162 устойчивость садки огнеупорного изделия: Способность садки сырца огнеупорного изделия сохранять целостность в процессе термообработки. |  | en | settlement |
| 163 подсыпка садки огнеупорного изделия: Огнеупорный порошок различного химико-минерального состава, засыпаемый между рядами сырца огнеупорного изделия в садке. |  | en | paring powder |
| 164 скорость проталкивания садки огнеупорного изделия: Число продвижений вагонетки с садкой сырца огнеупорного изделия по печному или сушильному агрегату в единицу времени, характеризующее скорость изменения температуры тепловой обработки в агрегатах непрерывного действия. |  | en | push rate |

Термическая обработка огнеупорного сырья и огнеупора

| 165 термическая обработка огнеупорного сырья [огнеупора]: Обработка огнеупорного сырья [огнеупора] под воздействием источников тепловой энергии для обеспечения заданных свойств. |  | en | heat curing |
| --- | --- | --- | --- |
| 166 режим термической обработки огнеупорного сырья [огнеупора]: Совокупность значений параметров термической обработки огнеупорного сырья [огнеупора], заданных в зависимости от времени. |  |  |  |
| 167 кривая термической обработки огнеупорного сырья [огнеупора]: Графическое изображение температуры термической обработки огнеупорного сырья [огнеупора] в зависимости от времени. |  | en | burning schedule |
| 168 ступенчатая термическая обработка огнеупорного сырья [огнеупора]: Термическая обработка огнеупорного сырья [огнеупора], режим которой предусматривает две или более выдержки при различных температурах. |  |  |  |
| 169 выдержка термической обработки огнеупорного сырья [огнеупора]: Стадия термической обработки огнеупорного сырья [огнеупора], характеризующаяся постоянством температуры. |  |  |  |
| 170 стадия термической обработки огнеупорного сырья [огнеупора]: Часть термической обработки огнеупорного сырья [огнеупора], характеризующаяся определенным температурным режимом. |  |  |  |
| 171 параметры термической обработки огнеупорного сырья [огнеупора]: Физические и технические характеристики источников тепловой энергии и окружающей среды, обеспечивающие проведение термической обработки огнеупорного сырья [огнеупора]. |  |  |  |
| 172 отжиг плавленолитого огнеупорного изделия: Термическая обработка плавленолитого огнеупорного изделия по специальному режиму для предотвращения разрушения отливки в процессе охлаждения. |  | en | annealing |
| 173 съем по объему огнеупорного сырья [неформованного огнеупора]: Отношение массы огнеупорного сырья [неформованного огнеупора] после термической обработки в тепловом агрегате к единице объема агрегата, выраженное в тоннах. |  | en | yield by volume |
| 174 коксование огнеупорного изделия: Термическая обработка огнеупорного изделия без доступа кислорода углеродсодержащего огнеупорного изделия на органической связке для удаления летучих веществ, в результате которой образуется остаточный углерод. |  | en | carbonization |
| 175 спекание огнеупора: Получение прочного огнеупора при обжиге огнеупорного сырья или полуфабриката. |  |  |  |
| 176 обжиг огнеупорного сырья [огнеупора]: Термическая обработка огнеупорного сырья [огнеупора] при температуре не ниже 800 °C, в результате которой происходит спекание. |  | en | firing |
| 177 недожог огнеупорного сырья [огнеупора]: Обжиг огнеупорного сырья [огнеупора], при котором максимальная температура или выдержка при этой температуре недостаточны для спекания с целью получения заданных свойств. |  | en | under-firing |
| 178 пережог огнеупорного сырья [огнеупора]: Обжиг огнеупорного сырья [огнеупора], при котором максимальная температура или выдержка при этой температуре приводят к вспучиванию, оплавлению, сгоранию или деформации. |  | en | over-firing |
| 179 режим обжига огнеупорного сырья [огнеупора]: Совокупность значений параметров обжига огнеупорного сырья и огнеупора, заданных в зависимости от времени. |  | en | burning condition |
| 180 стадия обжига огнеупорного сырья [огнеупора]: Часть обжига огнеупорного сырья [огнеупора], характеризующаяся определенным температурным режимом. Примечание - Различают три основных стадии обжига: нагрев до максимальной температуры, выдержка при максимальной температуре и охлаждение. |  |  |  |
| 181 цикл обжига огнеупорного сырья [огнеупора]: Интервал времени от начала теплового воздействия на огнеупорное сырье [огнеупор] до выгрузки его из печи. |  | en | firing cycle |
| 182 атмосфера обжига огнеупорного сырья [огнеупора]: Газовая среда определенного состава, создаваемая в тепловом агрегате при обжиге огнеупорного сырья [огнеупора] в соответствии с заданным технологическим процессом. |  | en | burning atmosphere |
| 183 восстановительная атмосфера обжига огнеупорного сырья [огнеупора]: Атмосфера обжига огнеупорного сырья [огнеупора], количество кислорода в которой недостаточно для полного сгорания топлива. |  | en | reducing atmosphere |
| 184 нейтральная атмосфера обжига огнеупорного сырья [огнеупора]: Атмосфера обжига огнеупорного сырья [огнеупора], количество кислорода в которой соответствует стехиометрическому соотношению, необходимому для полного сгорания топлива. |  | en | neutral atmosphere |
| 185 окислительная атмосфера обжига огнеупорного сырья [огнеупора]: Атмосфера обжига огнеупорного сырья [огнеупора], количество кислорода в которой превышает необходимое количество для полного сгорания топлива. |  | en | oxidizing atmosphere |
| 186 выгрузка огнеупорного сырья [огнеупора]: Извлечение огнеупорного сырья [огнеупора] из технологического агрегата. |  | en | unloading |

Дополнительная обработка огнеупора

| 187 дополнительная обработка огнеупора: Комплекс технологических операций с огнеупором, осуществляемых после формирования у него основных свойств для придания дополнительных или улучшения эксплуатационных и товарных характеристик. |  | en | additional treatment |
| --- | --- | --- | --- |
| 188 глазурование огнеупорного изделия: Дополнительная обработка огнеупорного изделия путем нанесения на его поверхность защитного стекловидного покрытия. |  |  |  |
| 189 механическая обработка огнеупорного изделия: Дополнительная обработка огнеупорного изделия абразивным или режущим инструментом. Примечание - Механическая обработка включает, например, сверление, фрезерование, шлифование. |  |  |  |
| 190 обмасливание огнеупорного порошка: Дополнительная обработка огнеупорного порошка путем нанесения на его поверхность минерального масла. |  |  |  |
| 191 пропитка огнеупорного изделия: Дополнительная обработка огнеупорного изделия путем насыщения открытых пор жидкими или газообразными органическими или неорганическими веществами. |  | en | impregnation |
| 192 склеивание огнеупорного изделия: Дополнительная обработка огнеупорного изделия путем соединения его частей огнеупорным мертелем или огнеупорным клеем. |  |  |  |
| 193 кассетирование огнеупорного изделия: Дополнительная обработка огнеупорного изделия путем помещения его в металлическую кассету. |  |  |  |

Свойства огнеупорного сырья и огнеупора

| 194 физико-химические свойства огнеупорного сырья [огнеупора]: Совокупность химического и/или зернового состава огнеупорного сырья [огнеупора], его термомеханических и теплофизических свойств, определяющих область применения. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 195 химико-минеральный состав огнеупорного сырья [огнеупора]: Количественная характеристика совокупности химических компонентов, минералов или соединений, определяющая основные эксплуатационные свойства огнеупорного сырья [огнеупора]. |  |  |  |
| 196 огнеупорность: Способность огнеупора или огнеупорного сырья противостоять, не расплавляясь, воздействию высоких температур. Примечание - Огнеупорность выражают через температуру падения пироскопа. |  | en | refractoriness |
| 197 общая пористость огнеупора: Отношение суммарного объема открытых и закрытых пор к общему объему огнеупора, выраженное в процентах. |  | en | true porosity |
| 198 открытая пористость огнеупора: Отношение объема открытых пор в огнеупоре к его общему объему, выраженное в процентах. |  | en | apparent porosity |
| 199 плотность огнеупора: Отношение массы огнеупора к его объему, выраженное в граммах на кубический сантиметр. |  | en | density |
| 200 истинная плотность огнеупора: Отношение массы огнеупора к его истинному объему, выраженное в граммах на кубический сантиметр. |  | en | true density |
| 201 истинный объем огнеупора: Объем твердой фазы в огнеупоре, выраженный в кубических сантиметрах. |  | en | true volume |
| 202 кажущаяся плотность огнеупора: Отношение массы сухого огнеупора к его общему объему, выраженное в граммах на кубический сантиметр. |  | en | bulk density |
| 203 насыпная плотность огнеупорного сырья [неформованного огнеупора]: Отношение массы огнеупорного сырья [неформованного огнеупора] к его объему, выраженное в граммах на кубический сантиметр. Примечание - Различают насыпную плотность свободно насыпанного или после утряски огнеупорного сырья [неформованного огнеупора]. |  |  |  |
| 204 фракция огнеупорного сырья [неформованного огнеупора]: Совокупность зерен или гранул огнеупорного сырья [неформованного огнеупора] определенного размера. |  | en | fraction |
| 205 диапазон фракций огнеупорного сырья [неформованного огнеупора]: Распределение зерен или гранул огнеупорного сырья [неформованного огнеупора] между наибольшей и наименьшей фракциями. |  | en | closed fraction |
| 206 выделенная фракция огнеупорного сырья [неформованного огнеупора]: Совокупность зерен или гранул огнеупорного сырья [неформованного огнеупора] в выделенном диапазоне размеров. |  | en | open fraction |
| 207 зерновой [гранулометрический] состав огнеупорного сырья [неформованного огнеупора]: Массовая доля фракций огнеупорного сырья [неформованного огнеупора], выраженная в процентах. |  | en | grading |
| 208 прерывистый зерновой [гранулометрический] состав огнеупорного сырья [неформованного огнеупора]: Зерновой [гранулометрический] состав огнеупорного сырья [неформованного огнеупора], содержащий фракции, существенно различающиеся по размерам. |  | en | gap grading |
| 209 влажность огнеупорного сырья [огнеупора]: Отношение массы жидкости, содержащейся в огнеупорном сырье [огнеупоре], к его общей массе. |  | en | moisture |
| 210 изменение массы при прокаливании огнеупорного сырья [огнеупора]: Относительное изменение массы пробы огнеупорного сырья [огнеупора] после нагрева и выдержки ее при заданной температуре до достижения постоянной массы, выраженное в процентах. |  | en | loss on ignition |
| 211 водопоглощение огнеупора: Отношение массы воды, поглощенной огнеупором при полном насыщении, к массе сухого огнеупора, выраженное в процентах. |  | en | water absorption |
| 212 устойчивость к гидратации огнеупорного порошка [огнеупорного изделия]: Изменение массы и/или зернового состава огнеупорного порошка или внешнего вида огнеупорного изделия после обработки водяным паром в заданных условиях. |  |  |  |
| 213 гидратация огнеупора: Способность огнеупора взаимодействовать с водой или водяным паром с образованием гидратов. |  | en | hydratation |
| 214 газопроницаемость огнеупорного изделия: Способность огнеупорного изделия пропускать газ при перепаде давления, характеризующаяся коэффициентом газопроницаемости. |  | en | permeability |
| 215 коэффициент газопроницаемости огнеупорного изделия: Объем газа, проходящий через единицу площади поперечного сечения образца при перепаде давления. Примечание - Коэффициент газопроницаемости выражают в квадратных микрометрах. |  | en | gas permeability coefficient |
| 216 износоустойчивость огнеупора: Способность огнеупора противостоять разрушающему механическому и химическому воздействиям агрессивных сред. Примечание - Агрессивная среда - газ, твердые частицы, расплавы металла, стекла, шлака. |  |  |  |
| 217 кислотостойкость огнеупора: Способность огнеупора противостоять разрушающему воздействию кислой среды. |  | en | acid resistance |
| 218 щелочеустойчивость огнеупора: Способность огнеупора противостоять разрушающему воздействию щелочной среды. |  | en | alkali resistance |
| 219 шлакоустойчивость огнеупора: Способность огнеупора противостоять эррозионному воздействию жидкого шлака. |  | en | slag resistance |
| 220 устойчивость к истиранию огнеупорного изделия: Способность огнеупорного изделия противостоять истирающему воздействию абразивных материалов, характеризующаяся коэффициентом истираемости. |  | en | abrasion |
| 221 коэффициент истираемости огнеупорного изделия: Изменение объема образца огнеупорного изделия, подвергнутого бомбардировке зернами абразивного материала в заданных условиях, выраженное в кубических сантиметрах. Примечание - При расчете коэффициента численное значение изменения объема увеличивают в 10 раз. |  | en | abradability index |
| 222 механическая прочность огнеупора: Способность огнеупора противостоять воздействию механической нагрузки. |  |  |  |
| 223 прочность при сжатии огнеупорного изделия: Способность огнеупорного изделия противостоять воздействию одноосной сжимающей нагрузки. |  | en | crushing strength |
| 224 предел прочности при сжатии огнеупорного изделия: Максимальная нагрузка, приходящаяся на единицу площади поперечного сечения, которую может выдержать образец огнеупорного изделия при его сжатии до разрушения или уменьшения высоты до 90% ее первоначального значения, выраженная в ньютонах на квадратный миллиметр. Примечание - Предел прочности определяют при комнатной температуре. |  | en | cold crushing strength |
| 225 предел прочности при изгибе огнеупора: Максимальная нагрузка, приложенная на единицу площади при заданных условиях, которую может выдержать образец огнеупора до разрушения при трехточечном изгибе, выраженная в ньютонах на квадратный миллиметр. Примечание - Предел прочности определяют при комнатной или повышенных температурах. |  | en | modulus of rupture |
| 226 прочность при разрыве [растяжении] огнеупорного изделия: Максимальное разрывающее [растягивающее] усилие, которое может выдержать огнеупорное изделие до разрушения. |  | en | tensile strength |
| 227 упругость волокнистого огнеупорного материала: Способность волокнистого огнеупорного материала частично восстанавливать форму или объем после прекращения действия деформирующих факторов. |  | en | resilience |
| 228 ползучесть при сжатии огнеупорного изделия: Изотермическая деформация обожженного огнеупорного изделия, подвергнутого сжимающему напряжению, как функция времени, выраженная в процентах. |  | en | creep in compression |
| 229 остаточное изменение размеров при нагреве огнеупорного изделия: Изменение размеров или рост и усадка образца обожженного огнеупорного изделия, нагретого до определенной температуры в течение установленного времени и охлажденного до температуры окружающей среды, выраженное в процентах. |  | en | permanent change in dimensions on heating |
| 230 деформация под нагрузкой огнеупора: Относительное изменение высоты образца огнеупора при одновременном воздействии сжимающей механической нагрузки, повышающейся температуры и времени. Примечание - Деформацию определяют при повышенных температурах и выражают через температуру начала размягчения. |  | en | refractoriness-under-load |
| 231 температура начала размягчения огнеупора: Температура, соответствующая уменьшению высоты образца огнеупора на 0,3 мм или 0,6% от его максимального расширения. |  |  |  |
| 232 термическая стойкость огнеупорного изделия: Способность огнеупорного изделия сопротивляться разрушению, происходящему в результате резкой смены температур при поочередном нагреве и охлаждении, выраженная числом теплосмен. Примечание - Теплосмена - нагрев и резкое охлаждение при заданных условиях. |  | en | thermal shock resistance |
| 233 термическое расширение огнеупора: Обратимое увеличение размера образца огнеупора при повышении температуры. |  | en | thermal expansion |
| 234 теплопроводность огнеупора: Способность огнеупора проводить тепло. |  | en | thermal conductivity |
| 235 текучесть неформованного огнеупора: Способность неформованного огнеупора течь подобно жидкостям. |  |  |  |
| 236 пластичность огнеупорной массы: Способность огнеупорной массы изменять свою форму под воздействием внешней механической нагрузки без нарушения сплошности и сохранять ее после прекращения действия нагрузки. |  | en | plasticity |
| 237 консистенция неформованного огнеупора: Совокупность реологических свойств неформованного огнеупора, характеризующих его подвижность или густоту. |  | en | consistency |

Алфавитный указатель терминов на русском языке

| антиоксидант огнеупорного изделия | 103 |
| --- | --- |
| армирование формовочной огнеупорной массы | 116 |
| атмосфера обжига огнеупора | 182 |
| атмосфера обжига огнеупора восстановительная | 183 |
| атмосфера обжига огнеупора нейтральная | 184 |
| атмосфера обжига огнеупора окислительная | 185 |
| атмосфера обжига огнеупорного сырья | 182 |
| атмосфера обжига огнеупорного сырья восстановительная | 183 |
| атмосфера обжига огнеупорного сырья нейтральная | 184 |
| атмосфера обжига огнеупорного сырья окислительная | 185 |
| бентонит | 50 |
| боксит | 57 |
| брикет огнеупора | 40 |
| брусит | 60 |
| вакуумирование огнеупорного изделия | 117 |
| вакуумирование формовочной огнеупорной массы | 117 |
| вермикулит | 65 |
| вибролитье огнеупорного изделия | 139 |
| вибропомол неформованного огнеупора | 79 |
| вибропомол огнеупорного сырья | 79 |
| виброформование огнеупорного изделия | 121 |
| влажность огнеупора | 209 |
| влажность огнеупорного сырья | 209 |
| водопоглощение огнеупора | 211 |
| вспенивание формовочной огнеупорной массы | 114 |
| выгрузка огнеупора | 186 |
| выгрузка огнеупорного сырья | 186 |
| выдержка термической обработки огнеупора | 169 |
| выдержка термической обработки огнеупорного сырья | 169 |
| вылеживание формовочной огнеупорной массы | 113 |
| вытяжка из расплава огнеупорной массы | 143 |
| газопроницаемость огнеупорного изделия | 214 |
| гидратация огнеупора | 213 |
| глазурование огнеупорного изделия | 188 |
| глина огнеупорная | 49 |
| глина огнеупорная камнеподобная | 54 |
| глина огнеупорная пластичная | 51 |
| глина огнеупорная полукислая | 52 |
| глина огнеупорная сухарная | 53 |
| глина огнеупорная углистая | 55 |
| гранулирование формовочной огнеупорной массы | 115 |
| дефлокулянт огнеупорной массы | 108 |
| деформация под нагрузкой огнеупора | 230 |
| диапазон фракций неформованного огнеупора | 205 |
| диапазон фракций огнеупорного сырья | 205 |
| диатомит | 48 |
| диспергирование расплава огнеупорной массы | 142 |
| добавка огнеупора | 99 |
| добавка огнеупора активирующая | 100 |
| добавка огнеупора порообразующая | 109 |
| добавка огнеупорного изделия выгорающая | 110 |
| добавка огнеупорного изделия спекающая | 102 |
| добавка огнеупорного изделия стабилизирующая | 112 |
| добавка огнеупорного порошка поверхностно-активная | 106 |
| добавка огнеупорной массы пластифицирующая | 105 |
| добавка огнеупорной массы смачивающая | 107 |
| добавка формовочной огнеупорной массы пенообразующая | 111 |
| дозировка шихты | 88 |
| доломит | 61 |
| дробление неформованного огнеупора | 74 |
| дробление огнеупорного сырья | 74 |
| дунит | 63 |
| заготовка огнеупорного изделия | 19 |
| зазор садки сырца огнеупорного изделия | 160 |
| заполнитель огнеупорный | 25 |
| изделие огнеупорное | 2 |
| изделие огнеупорное безобжиговое | 5 |
| изделие огнеупорное бетонное | 6 |
| изделие огнеупорное бикерамическое | 11 |
| изделие огнеупорное вибролитое | 8 |
| изделие огнеупорное глазурованное | 12 |
| изделие огнеупорное конструкционное | 13 |
| изделие огнеупорное обожженное | 3 |
| изделие огнеупорное пиленое | 10 |
| изделие огнеупорное плавленолитое | 9 |
| изделие огнеупорное пропитанное | 14 |
| изделие огнеупорное теплоизоляционное | 15 |
| изделие огнеупорное теплоизоляционное волокнистое | 16 |
| изделие огнеупорное термообработанное | 4 |
| изделие огнеупорное трамбованное | 7 |
| измельчение неформованного огнеупора | 71 |
| измельчение огнеупорного сырья | 71 |
| изменение массы при прокаливании огнеупора | 210 |
| изменение массы при прокаливании огнеупорного сырья | 210 |
| изменение размеров при нагреве огнеупорного изделия остаточное | 229 |
| износоустойчивость огнеупора | 216 |
| кальцинация огнеупорного сырья | 69 |
| каолин | 56 |
| кассетирование огнеупорного изделия | 193 |
| кварцит | 45 |
| кислотостойкость огнеупора | 217 |
| класс неформованного огнеупора гранулометрический | 82 |
| класс неформованного огнеупора зерновой | 82 |
| клей огнеупорный | 24 |
| коксование огнеупорного изделия | 174 |
| компонент огнеупора | 89 |
| компонент огнеупора основной | 90 |
| консистенция неформованного огнеупора | 237 |
| коэффициент газопроницаемости огнеупорного изделия | 215 |
| коэффициент истираемости огнеупорного изделия | 221 |
| кривая сушки огнеупорного сырья | 154 |
| кривая сушки сырца огнеупорного изделия | 154 |
| кривая термической обработки огнеупора | 167 |
| кривая термической обработки огнеупорного сырья | 167 |
| литье из расплава огнеупорного изделия | 140 |
| литье огнеупорного изделия | 138 |
| литье огнеупорного изделия шликерное | 148 |
| литье огнеупорного изделия шликерное центробежное | 149 |
| литье под давлением шликера горячее | 145 |
| магнезит | 59 |
| масса огнеупорная | 29 |
| масса огнеупорная бетонная | 31 |
| масса огнеупорная набивная | 34 |
| масса огнеупорная наливная | 35 |
| масса огнеупорная трамбовочная | 33 |
| масса огнеупорная формовочная | 30 |
| материал для покрытий огнеупорный | 36 |
| материал огнеупорный волокнистый | 37 |
| матрица огнеупора | 43 |
| мертель огнеупорный | 23 |
| минерализатор огнеупорного изделия | 101 |
| недожог огнеупора | 177 |
| недожог огнеупорного сырья | 177 |
| обжиг огнеупора | 176 |
| обжиг огнеупорного сырья | 176 |
| обмасливание огнеупорного порошка | 190 |
| обогащение огнеупорного сырья | 68 |
| обработка огнеупора дополнительная | 187 |
| обработка огнеупора термическая | 165 |
| обработка огнеупора термическая ступенчатая | 168 |
| обработка огнеупорного изделия механическая | 189 |
| обработка огнеупорного сырья термическая | 165 |
| обработка огнеупорного сырья термическая ступенчатая | 168 |
| объем огнеупора истинный | 201 |
| огнеупор | 1 |
| огнеупор неформованный | 20 |
| огнеупорность | 196 |
| оливинит | 62 |
| оседание садки огнеупорного изделия | 161 |
| отжиг плавленолитого огнеупорного изделия | 172 |
| отмучивание неформованного огнеупора | 73 |
| параметры сушки сырца огнеупорного изделия | 155 |
| параметры сушки сырца огнеупорного сырья | 155 |
| параметры термической обработки огнеупора | 171 |
| параметры термической обработки огнеупорного сырья | 171 |
| пассивирование шихты | 85 |
| пережог огнеупора | 178 |
| пережог огнеупорного сырья | 178 |
| песок кварцевый | 47 |
| песчаник кварцевый | 46 |
| пирофиллит | 58 |
| плавень огнеупора | 104 |
| пластичность огнеупорной массы | 236 |
| плотность неформованного огнеупора насыпная | 203 |
| плотность огнеупора | 199 |
| плотность огнеупора истинная | 200 |
| плотность огнеупора кажущаяся | 202 |
| плотность огнеупорного сырья насыпная | 203 |
| плотность садки сырца огнеупорного изделия | 159 |
| пневмотрамбование огнеупорного изделия | 136 |
| подготовка неформованного огнеупора | 67 |
| подготовка огнеупорного сырья | 67 |
| подсыпка садки огнеупорного изделия | 163 |
| ползучесть при сжатии огнеупорного изделия | 228 |
| полуфабрикат огнеупорного изделия | 17 |
| полуфабрикат огнеупорный кусковой | 38 |
| полуфабрикат огнеупорный порошковый | 39 |
| помол огнеупорного порошка | 75 |
| помол огнеупорного порошка мокрый | 76 |
| помол огнеупорного порошка совместный | 78 |
| помол огнеупорного порошка сухой | 77 |
| помол огнеупорного сырья | 75 |
| помол огнеупорного сырья мокрый | 76 |
| помол огнеупорного сырья совместный | 78 |
| помол огнеупорного сырья сухой | 77 |
| пористость огнеупора общая | 197 |
| пористость огнеупора открытая | 198 |
| порошок огнеупорный | 21 |
| предел прочности при изгибе огнеупора | 225 |
| предел прочности при сжатии огнеупорного изделия | 224 |
| прессование огнеупорного изделия | 122 |
| прессование огнеупорного изделия газостатическое | 132 |
| прессование огнеупорного изделия гидростатическое | 133 |
| прессование огнеупорного изделия горячее | 130 |
| прессование огнеупорного изделия двустороннее | 128 |
| прессование огнеупорного изделия изостатическое | 131 |
| прессование огнеупорного изделия многократное | 125 |
| прессование огнеупорного изделия однократное | 124 |
| прессование огнеупорного изделия одностороннее | 127 |
| прессование огнеупорного изделия полусухое | 129 |
| прессование огнеупорного изделия ступенчатое | 126 |
| прессование огнеупорного изделия термопластическое | 134 |
| прокаливание неформованного огнеупора | 70 |
| прокаливание огнеупорного сырья | 70 |
| пропанты | 22 |
| пропитка огнеупорного изделия | 191 |
| прочность огнеупора механическая | 222 |
| прочность при разрыве огнеупорного изделия | 226 |
| прочность при растяжении огнеупорного изделия | 226 |
| прочность при сжатии огнеупорного изделия | 223 |
| раздув расплава огнеупорной массы | 144 |
| расплав огнеупорной массы | 141 |
| рассев неформованного огнеупора | 81 |
| рассев огнеупорного сырья | 81 |
| расфракционирование неформованного огнеупора | 83 |
| расширение огнеупора термическое | 233 |
| режим обжига огнеупора | 179 |
| режим обжига огнеупорного сырья | 179 |
| режим прессования огнеупорного изделия | 123 |
| режим сушки огнеупорного сырья | 151 |
| режим сушки сырца огнеупорного изделия | 151 |
| режим термической обработки огнеупора | 166 |
| режим термической обработки огнеупорного сырья | 166 |
| руда хромовая | 66 |
| садка сырца огнеупорного изделия | 158 |
| свойства огнеупора физико-химические | 194 |
| свойства огнеупорного сырья физико-химические | 194 |
| связка огнеупора | 91 |
| связка огнеупорного изделия гидравлическая | 94 |
| связка огнеупорного изделия керамическая | 95 |
| связка огнеупорного изделия неорганическая | 93 |
| связка огнеупорного изделия органическая | 97 |
| связка огнеупорного изделия плавленолитая | 98 |
| связка огнеупорного изделия химическая | 96 |
| связка формовочной огнеупорной массы временная | 92 |
| сепарация неформованного огнеупора магнитная | 80 |
| сепарация огнеупорного сырья магнитная | 80 |
| серпентинит | 64 |
| склеивание огнеупорного изделия | 192 |
| скорость проталкивания садки огнеупорного изделия | 164 |
| скорость сушки огнеупорного сырья | 153 |
| скорость сушки сырца огнеупорного изделия | 153 |
| смесь огнеупорная | 26 |
| смесь огнеупорная бетонная | 27 |
| смешение неформованного огнеупора | 84 |
| состав неформованного огнеупора гранулометрический | 207 |
| состав неформованного огнеупора гранулометрический прерывистый | 208 |
| состав неформованного огнеупора зерновой | 207 |
| состав неформованного огнеупора зерновой прерывистый | 208 |
| состав огнеупора химико-минеральный | 195 |
| состав огнеупорного сырья гранулометрический | 207 |
| состав огнеупорного сырья гранулометрический прерывистый | 208 |
| состав огнеупорного сырья зерновой | 207 |
| состав огнеупорного сырья зерновой прерывистый | 208 |
| состав огнеупорного сырья химико-минеральный | 195 |
| состав шихты вещественный | 87 |
| спекание огнеупора | 175 |
| стадия обжига огнеупора | 180 |
| стадия обжига огнеупорного сырья | 180 |
| стадия термической обработки огнеупора | 170 |
| стадия термической обработки огнеупорного сырья | 170 |
| степень измельчения неформованного огнеупора | 72 |
| степень измельчения огнеупорного сырья | 72 |
| стойкость огнеупорного изделия термическая | 232 |
| сушка огнеупорного сырья | 150 |
| сушка огнеупорного сырья естественная | 156 |
| сушка огнеупорного сырья принудительная | 157 |
| сушка огнеупорного сырья ступенчатая | 152 |
| сушка сырца огнеупорного изделия | 150 |
| сушка сырца огнеупорного изделия естественная | 156 |
| сушка сырца огнеупорного изделия принудительная | 157 |
| сушка сырца огнеупорного изделия ступенчатая | 152 |
| сырец огнеупорного изделия | 18 |
| сырье огнеупорное | 41 |
| съем по объему неформованного огнеупора | 173 |
| съем по объему огнеупорного сырья | 173 |
| текстура огнеупорного изделия | 42 |
| текучесть неформованного огнеупора | 235 |
| температура начала размягчения огнеупора | 231 |
| теплопроводность огнеупора | 234 |
| торкрет- масса | 32 |
| трамбование огнеупорного изделия | 135 |
| трамбование огнеупорного изделия ручное | 137 |
| упругость волокнистого огнеупорного материала | 227 |
| устойчивость к гидратации огнеупорного изделия | 212 |
| устойчивость к гидратации огнеупорного порошка | 212 |
| устойчивость к истиранию огнеупорного изделия | 220 |
| устойчивость садки огнеупорного изделия | 162 |
| утилизация огнеупора | 44 |
| формование сырца огнеупорного изделия | 118 |
| формование огнеупорного изделия пластическое | 119 |
| фракция неформованного огнеупора | 204 |
| фракция неформованного огнеупора выделенная | 206 |
| фракция огнеупорного сырья | 204 |
| фракция огнеупорного сырья выделенная | 206 |
| цемент огнеупорный | 28 |
| цикл обжига огнеупора | 181 |
| цикл обжига огнеупорного сырья | 181 |
| шихта | 86 |
| шлакоустойчивость огнеупора | 219 |
| шликер | 146 |
| шликер термопластичный | 147 |
| щелочеустойчивость огнеупора | 218 |
| экструзия формовочной огнеупорной массы | 120 |

Алфавитный указатель терминов на английском языке

| abradability index | 221 |
| --- | --- |
| abrasion | 220 |
| acid resistance | 217 |
| activating addition | 100 |
| addition | 99 |
| additional treatment | 187 |
| ageing | 113 |
| air-ramming | 136 |
| alkali resistance | 218 |
| annealing | 172 |
| anti-oxidant | 103 |
| apparent porosity | 198 |
| batch | 86 |
| batch composition | 87 |
| batch passivating | 85 |
| batch proportion | 88 |
| bauxite | 57 |
| benefication | 68 |
| bentonite | 50 |
| blending | 84 |
| bond | 91 |
| brucite | 60 |
| bulk density | 202 |
| burning addition | 110 |
| burning atmosphere | 182 |
| burning conditions | 179 |
| burning schedule | 167 |
| burnt refractory product | 3 |
| calcination | 69 |
| carbonization | 174 |
| casting | 138 |
| ceramic bond | 95 |
| chemical bond | 96 |
| chief component | 90 |
| chrome ore | 66 |
| closed fraction | 205 |
| cold crushing strength | 224 |
| component | 89 |
| consistency | 237 |
| creep in compression | 228 |
| crushing | 74 |
| crushing strength | 223 |
| de-airing | 117 |
| deflocculant | 108 |
| density | 199 |
| diatomaceous earth | 48 |
| doloma | 61 |
| double-action pressing | 128 |
| draw down | 143 |
| dry milling | 77 |
| drying | 150 |
| drying schedule | 154 |
| dunite | 63 |
| elutriation | 73 |
| extrusion | 120 |
| finger spacing | 160 |
| fireclay | 49 |
| firing | 176 |
| firing cycle | 181 |
| flint-clay | 54 |
| flux | 104 |
| foamer | 111 |
| foaming | 114 |
| fraction | 204 |
| fusing casting | 140 |
| fusion-cast refractory product | 9 |
| gap grading | 208 |
| gas permeability coefficient | 215 |
| grading | 207 |
| granulating | 115 |
| granulometric class | 82 |
| green | 18 |
| grinding | 71 |
| gunning materials | 32 |
| hand ramming | 137 |
| heat curing | 165 |
| hot casting | 145 |
| hot pressing | 130 |
| hydratation | 213 |
| hydraulic bond | 94 |
| hydroisostatic pressing | 133 |
| impregnated refractory product | 14 |
| impregnation | 191 |
| isostatic pressing | 131 |
| kaolin | 56 |
| loss on ignition | 210 |
| magnesite | 59 |
| magnetic separation | 80 |
| matrix | 43 |
| melt blowing | 144 |
| milling | 75 |
| mineralizer | 101 |
| modulus of rupture | 225 |
| moisture | 209 |
| mouldable refractory | 30 |
| moulding | 118 |
| needle reinforcement | 116 |
| neutral atmosphere | 184 |
| nonorganic bond | 93 |
| olivinite | 62 |
| open fraction | 206 |
| organic bond | 97 |
| over-firing | 178 |
| oxidizing atmosphere | 185 |
| paring powder | 163 |
| permanent change in dimensions on heating | 229 |
| permeability | 214 |
| plastic fireclay | 51 |
| plastic pressing | 119 |
| plasticity | 236 |
| pore agent | 109 |
| pressing | 122 |
| proppants | 22 |
| push rate | 164 |
| pyrophyllite | 58 |
| quartzite | 45 |
| ram mix | 33 |
| ramming | 135 |
| reducing atmosphere | 183 |
| refractoriness | 196 |
| refractoriness-under-load | 230 |
| refractory | 1 |
| refractory castable | 27 |
| refractory castable product | 6 |
| refractory cement | 28 |
| refractory ceramic fibre bulk | 37 |
| refractory coating | 36 |
| refractory mortar | 23 |
| refractory powder | 21 |
| refractory raw | 41 |
| resilience | 227 |
| segregation | 83 |
| semi-dry pressing | 129 |
| serpentine | 64 |
| setting | 158 |
| settlement | 162 |
| shaped insulating refractory | 15 |
| shaped refractory product | 2 |
| silica sand | 47 |
| siliceous fireclay | 52 |
| siliceous grit | 46 |
| single-action pressing | 127 |
| sintering addition | 102 |
| slag resistance | 219 |
| slip | 146 |
| slip casting | 148 |
| slumping | 161 |
| stabilizing addition | 112 |
| surfactant | 106 |
| tempered refractory product | 4 |
| tensile strength | 226 |
| texture | 42 |
| thermal conductivity | 234 |
| thermal expansion | 233 |
| thermal shock resistance | 232 |
| thermoplastic pressing | 134 |
| true density | 200 |
| true porosity | 197 |
| true volume | 201 |
| unburnt refractory product | 5 |
| under-firing | 177 |
| unloading | 186 |
| unshaped refractory | 20 |
| uprisings | 44 |
| vermiculite | 65 |
| vibro-compaction | 121 |
| vibromilling | 79 |
| water absorption | 211 |
| water reducer | 105 |
| wet milling | 76 |
| wetting agent | 107 |
| yield by volume | 173 |

Приложение А

(справочное)

Термины и определения общетехнических понятий,

необходимые для понимания текста стандарта

| А.1 кристобалит: Минерал, представляющий собой высокотемпературную модификацию кристаллического кремнезема. |  | en | cristobalite |
| --- | --- | --- | --- |
| А.2 кремнезем: Диоксид кремния, являющийся составной частью большинства горных пород. |  | en | silica |
| А.3 перлит: Разновидность вулканического стекла кислого состава, сильно вспучивающегося при быстром нагреве в интервале температур 1100 °C - 1200 °C. |  | en | pearlite |
| А.4 глинистый минерал: Гидросиликат алюминия слоистого строения, в котором ионы алюминия частично замещены ионами кремния, титана, железа или магния, являющийся составляющей горной породы и определяющий ее свойства. |  | en | clay mineral |
| А.5 первичный каолин: Продукт разрушения горных пород, состоящий из каолинита, кварца и сохранившийся на месте своего образования. |  | en | primary kaolin |
| А.6 вторичный каолин: Продукт переотложения или переноса и естественного обогащения первичного каолина, состоящий из каолинита. |  | en | secondary kaolin |
| А.7 шамот: Техногенный материал, получаемый в результате обжига кусковой огнеупорной глины или каолина. |  | en | grog |
| А.8 глиноземистый [высокоглиноземистый] цемент: Цемент на основе глиноземистого [высокоглиноземистого] клинкера, состоящего из низкоосновных алюминатов кальция. |  | en | alumina [high-alumina] cement |
| А.9 муллит: Минерал, представляющий собой силикат алюминия. |  | en | mullite |
| А.10 корунд: Природная или техногенная высокотемпературная модификация оксида алюминия. |  | en | corundum |
| А.11 глинозем: Оксид алюминия, являющийся основной частью большинства горных пород. Примечание - Оксид алюминия существует в различных модификациях. |  | en | alumina |
| А.12 технический глинозем: Оксид алюминия, получаемый в результате переработки высокоглиноземистых горных пород. |  | en | commercial alumina |
| А.13 форстерит: Минерал, представляющий собой силикат магния. |  | en | forsterite |
| А.14 каустический магнезит: Минерал магнезит, прокаленный до полной диссоциации или декарбонизации. |  | en | caustic magnesite |
| А.15 периклаз: Кристаллический оксид магния. |  | en | magnesia |
| А.16 бадделеитовый концентрат: Техногенный материал, состоящий из бадделеита, получаемый при обогащении бадделеитсодержащих руд. |  | en | baddeliyte |
| А.17 графит: Природный или техногенный материал, состоящий из углерода кристаллического слоистого строения. |  | en | graphite |
| А.18 кианит-силлиманитовый [дистен-силлиманитовый] концентрат: Техногенный материал, состоящий из минералов кианита и силлиманита [дистена и силлиманита]. |  |  |  |
| А.19 пироскоп: Усеченная треугольная пирамида установленных размеров, изготовленная из керамической массы и обладающая в заданных условиях нагрева свойством размягчаться и "падать" при определенной температуре, называемой температурой падения. |  | en | pyrometric reference cone |
| А.20 температура падения пироскопа: Температура, при которой вершина пироскопа, нагреваемого с заданной скоростью, касается горизонтальной поверхности подставки, на которую он установлен. |  | en | temperature of collapse |
| А.21 трехточечный изгиб: Изгиб сосредоточенной силы, приложенной к образцу огнеупора на равном расстоянии от опор, на которых лежит образец. |  |  |  |

Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

официальное издание

М.: Стандартинформ, 2008